成 都 理 工 大 学

博硕士研究生学位论文开题报告

**院、系（所）名称**：能源学院

**专业**：石油与天然气工程

**研究方向**：油气田开发

**导师**：李娜

**研究生姓名**：郝乐乐

**学位级别**：硕士

论文题目

用于压裂裂缝监测的荧光压裂液体系构建与性能研究

选题依据（简述课题的研究意义、国内外研究现状及发展趋势）

一、研究意义

水力压裂是实现页岩油气、致密砂岩气等非常规油气资源高效开发的核心技术。自1949年首次商业应用以来，全球已完成近250万次压裂作业，该技术为美国增加了约30%的可采石油储量和90%的天然气储量[1-2]。压裂裂缝的延伸范围与几何形态直接决定了储层改造体积（SRV）的大小，进而影响最终的油气采收率水平。因此，准确获取压裂裂缝的空间展布特征，对于优化压裂设计参数、客观评估增产效果以及合理指导井网部署，均具有重要的工程价值和学术意义。

当前应用于裂缝监测领域的技术手段主要包括微地震监测、放射性示踪剂、化学示踪剂以及分布式光纤传感（DAS/DTS）等，各类方法在裂缝形态识别方面具有各自的优势与局限[3-4]。微地震技术通过反演岩石破裂产生的声发射信号间接推断裂缝形态，其结果高度依赖速度模型的准确性，裂缝几何参数解释存在显著多解性[3,5]。放射性示踪剂能够检测近井裂缝信号，但安全环保风险高，且仅能反映井筒附近裂缝信息。化学示踪剂依靠返排浓度反演裂缝参数，但裂缝网络复杂程度与示踪剂返排曲线之间的对应关系仍不完全明确[6-7]。分布式光纤传感技术虽能实现裂缝扩展的实时追踪，但成本高昂且裂缝形态精细解释仍面临挑战[8-10]。de Melo和Carballo Cabrera（2025）系统评估多种裂缝成像技术后指出，没有任何单一技术能够提供完整的裂缝延伸情况和几何形态[4]。综合来看，现有技术体系尚缺乏一种能够直接、直观呈现裂缝形态，同时兼顾环境友好与成本可控的裂缝识别手段。

上述裂缝监测技术虽从不同原理出发为裂缝形态表征提供了多样化手段，但存在一个共性局限：均属间接测量范畴，所获取的裂缝几何信息依赖于地球物理信号反演或流体采样分析的中间环节，裂缝的真实延伸轨迹与壁面分布特征始终缺乏原位、直观的物理证据。微地震监测基于声发射事件的时空分布推断裂缝形态[3]，分布式光纤传感通过应变场变化反演裂缝扩展动态[9-10]，示踪剂技术依据返排浓度曲线估计裂缝贡献参数[6-7]，三者均无法提供裂缝壁面的直接观测信息。尤其对于压后取心这一最为直接的验证途径，现有技术难以在岩心尺度上留下可辨识的裂缝形态标记，致使裂缝诊断结果始终缺乏"可取证"的实物依据。这一方法论层面的局限，构成了当前裂缝监测技术体系的结构性短板。

在此背景下，荧光示踪技术为突破上述局限提供了可能。该方法的基本原理是向压裂液中引入具有荧光特性的标记材料，使其随流体运移至裂缝深处并在破胶后附着于壁面，进而在紫外光激发下以荧光图像的形式直接呈现裂缝的延伸轨迹与空间展布。近年来，该方法已在实验室尺度展现出显著的技术潜力。Ishida等（2025）在露头尺度压裂实验中采用可凝固荧光树脂作为示踪介质，在紫外光下直接观测到裂缝中荧光树脂的分布形态，清晰识别了主裂缝与分支裂缝的延伸轨迹，且发现部分渗透区域未产生声发射事件，表明直接可视化能够揭示间接监测方法遗漏的裂缝信息[11-12]。Guryanov等（2019）开发的量子点荧光聚合物微球示踪技术已在水平井分段压裂监测中实现现场应用，证实荧光示踪材料与压裂液体系配伍性良好，可通过荧光信号定位判断各段裂缝贡献[13]。

上述研究为将无机荧光材料引入压裂裂缝示踪领域提供了重要的方法借鉴。但将荧光示踪技术系统应用于压裂裂缝监测依然存在若干关键问题：示踪材料须在地层温度、破胶氧化条件下保持荧光性能以保证示踪能力；须在压裂液中保持均匀分散以避免沉降堵塞；须与胍胶体系化学兼容以不影响压裂液工程性能；须在破胶后牢固附着于裂缝壁面以保证荧光信号的可辨识性。这些问题的解决，是实现裂缝形态从间接反演走向直接观测的关键前提，也是本研究立题的核心出发点。

本研究以稀土铝酸盐荧光粉为示踪核心材料，以羟丙基胍胶压裂液为流体载体，通过表面化学改性与协同分散体系构建，研制适用于裂缝直接观测的荧光胍胶压裂液体系。该体系采用"母液预配+在线稀释"现场工艺，压裂施工时荧光粉随流体进入裂缝，破胶后牢固吸附于裂缝壁面，压后取心在紫外光照射下直接观测裂缝壁面的荧光分布特征，进而建立荧光信号与裂缝几何形态之间的对应关系，实现裂缝延伸形态的"可视化、可取证"评价。该研究对于突破现有裂缝监测技术的方法论局限、推动裂缝诊断从间接反演向直接观测转变，具有重要的理论价值与工程应用前景。

二、国内外研究现状

2.1 水力压裂裂缝监测技术

水力压裂裂缝监测技术的核心目标是准确获取裂缝的延伸长度、高度、宽度、方位及复杂程度等几何参数。近年来，围绕分布式光纤传感、微地震监测及示踪剂监测等方向，国内外学者开展了大量以裂缝识别与形态表征为核心的研究工作。

**在分布式光纤声波传感（DAS）监测领域**，Molenaar等（2012）首次将DAS技术应用于井下水力压裂监测，验证了光纤传感对压裂过程中各类井下事件的实时追踪能力[8]。Ugueto等（2016）利用DAS与DTS联合诊断技术系统分析了多簇射孔的进液效率差异，揭示了传统限流压裂设计中存在的簇间非均匀进液问题[14]。Jin和Roy（2017）建立了低频DAS信号（<0.05 Hz）与裂缝几何参数之间的定量对应关系，奠定了该技术在裂缝形态表征领域的理论基础，研究证实低频DAS可有效约束裂缝长度、高度、宽度及密度等关键参数的估算[9]。Rasool等（2025）系统综述了DAS在石油工程与地球科学中的工业应用，强调其在裂缝起裂识别、裂缝延伸监测及井间连通性判断中的关键作用[10]。Maxwell（2014）在其专著中系统阐述了微地震成像在裂缝几何参数反演中的理论基础、数据采集处理流程以及工程应用实例[3]。

**在微地震监测方面**，Duncan和Eisner（2010）系统综述了利用地面/近地面微地震阵列进行储层表征的技术方法，探讨了从震源定位向震源机制反演发展的技术趋势[5]。Eisner等（2010）利用宽孔径地面阵列反演微地震事件的剪切与非剪切震源机制，发现震源机制揭示的裂缝取向明显优于单纯依赖事件空间分布的推断结果，据此建立的离散裂缝网络模型可用于储层数值模拟[15]。Maxwell（2014）在其专著中总结了微地震监测在非常规储层裂缝几何参数反演和压裂工程优化中的应用框架[3]。

**在示踪剂监测技术方面**，Salman等（2014）通过分析非常规储层化学示踪剂返排数据，建立了裂缝中示踪剂回收率与裂缝有效性之间的关联关系，研究指出并非所有水力裂缝均对产量有同等贡献[6]。Guryanov等（2019）报道了基于量子点荧光聚合物微球的示踪方法，利用6种量子点的编码组合可实现多达63种独立标记信号，通过流式细胞术分析返排样品实现各段裂缝的流体来源识别与裂缝贡献率评估[13]。Arshad等（2024）报道了新型化学示踪剂技术在裂缝段产能剖面构建方面的首次现场应用，通过结构化井口采样监测实现了各压裂段产量的定性评估，验证了示踪技术作为无干预产剖诊断手段的可行性[7]。de Melo和Carballo Cabrera（2025）指出，已有超过200种分子示踪剂可用于裂缝成像与流体来源识别[4]。

上述裂缝监测技术各具优势，但普遍存在间接反演多解性强、裂缝形态直接识别能力不足等局限。这一工程需求促使研究者将目光转向荧光示踪方法——通过向压裂液中引入荧光标记材料，在紫外光下直接观测裂缝壁面的荧光分布，实现裂缝延伸轨迹的原位、直观识别。

2.2 荧光示踪裂缝可视化技术

荧光示踪技术通过向压裂液中引入荧光标记物质，使其随流体进入裂缝并附着于壁面，在紫外光激发下直接呈现裂缝的延伸轨迹与分布形态。相较于间接监测手段，该方法能够提供裂缝形态的原位、直观证据，尤其适用于压后取心的裂缝直接识别与验证。

Chen等（2014）在实验室尺度采用含荧光涂料的甲基丙烯酸甲酯（MMA）热固性树脂作为压裂液，通过在加热固化后切割岩样并在紫外光下观察，实现了水力裂缝的实验室可视化[12]。在此基础上，Ishida等（Takeuchi等，2025）在露头尺度压裂实验中采用可凝固荧光树脂作为压裂液，在紫外光下直接观测裂缝中荧光树脂的分布形态，清晰识别了主裂缝与分支裂缝的延伸轨迹，并发现部分渗透区域无声发射事件，表明直接可视化能揭示间接方法遗漏的裂缝信息[11]。该研究在76 mm钻孔中注入荧光树脂后，通过205 mm同轴套取岩心，在紫外暗室中对岩心表面进行了裂缝荧光成像，验证了"树脂压裂—套取岩心—紫外成像"技术路线的可行性。

Guryanov等（2019）开发的量子点荧光聚合物微球示踪技术（GeoSplit系统），将量子点半导体纳米晶体嵌入聚合物微球中，利用量子点的窄带宽发射（半高宽约40 nm）和宽谱激发特性实现了高编码容量（6种量子点组合产生63种独立标记），通过流式细胞术分析实现了多级压裂各段产液剖面的高分辨率监测，该技术已在Kondinskoye油田完成现场验证，实现了5个月以上的连续产液剖面监测[13]。

上述研究表明，荧光示踪技术具有实现裂缝直接可视化的独特潜力。然而，现有研究多采用有机荧光染料、荧光树脂或荧光聚合物微球，存在以下不足：有机荧光物质在高温储层条件下易发生光漂白和热降解；荧光树脂属于可凝固体系，不适用于常规水力压裂工艺；聚合物微球示踪剂虽可实现分段识别，但其粒径偏大（数百纳米至数微米），在致密储层基质中的运移受限。稀土铝酸盐荧光粉因其发光强度高、余辉时间长、化学稳定性好等优势成为替代选择，但应用于压裂液体系仍需解决表面改性与分散悬浮等关键问题。

2.3 稀土铝酸盐荧光材料表面改性研究

稀土铝酸盐荧光粉是一类以碱土铝酸盐为基质、稀土离子为激活剂的无机长余辉发光材料，具有发光效率高、余辉时间长、化学稳定性好等优势。Matsuzawa等（1996）首次报道了SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺的长余辉特性——其余辉亮度较当时商用ZnS:Cu,Co磷光体高出10倍以上，余辉时间可持续数小时，这一发现推动了碱土铝酸盐长余辉材料的全球研究热潮[16]。Van den Eeckhout等（2010）系统综述了Eu²⁺掺杂化合物的持久发光现象，总结了铝酸盐、硅酸盐等基质体系中陷阱深度与余辉性能的调控规律，为该类材料的应用开发提供了系统的理论指导[17]。

然而，稀土铝酸盐荧光粉密度大（约3.6~4.0 g/cm³）、表面亲水性强且在水性介质中易发生水解，直接用于压裂液面临沉降快、团聚严重等突出问题，严重影响其在裂缝壁面的有效附着与荧光信号强度。表面包覆与化学改性被认为是调控其分散性、耐水性及界面相容性的有效手段。

Zhu等（2020）研究了乙烯基硅烷和氨基硅烷两种偶联剂对SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺荧光粉的表面改性效果，发现硅烷化处理可使荧光粉的紫外吸收效率提高，进而使发光强度分别提升约20%和10%，改性后载流子捕获量分别增加18%和13%，且发射光谱形状、陷阱深度和弛豫行为均未发生变化[18]。国内学者采用含甲基丙烯酸酯基团的硅烷偶联剂在荧光粉表面引入可聚合双键，进一步接枝聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA），形成的约20~30 nm致密网状PMMA包覆膜显著提高了荧光粉的耐水性，且包覆后荧光强度保持约93%、余辉寿命保持约95%[19]。

Van den Eeckhout等（2013）在其关于非Eu²⁺掺杂持久发光材料的综述中，进一步总结了不同基质体系中的陷阱调控策略与能量传递机制，指出通过选择合适的基质材料和稀土掺杂组合可显著改善发光效率与环境稳定性[20]。Zhu等（2013）比较了多种硅烷偶联剂对SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺表面改性的效果，发现氨基硅烷的改性效果最佳。近年来，原子层沉积技术在荧光粉表面沉积Al₂O₃薄膜方面取得了进展，Lee等（2017）报道该方法可显著提高荧光粉的耐湿性与化学稳定性，包覆后荧光粉在水中浸泡48小时后仍保持50%以上的发光强度[21]。

尽管稀土铝酸盐荧光材料的表面改性研究取得了丰富成果，但现有工作主要面向涂料、油墨、塑料等应用领域，针对压裂液这一特殊场景——高矿化度、高剪切、宽温度范围——的系统研究尚属空白。将稀土铝酸盐荧光粉用作压裂裂缝示踪剂，仍需解决高密度颗粒在胍胶基液中的长期悬浮稳定性、与交联剂的化学兼容性、以及最为关键的破胶后在裂缝壁面的牢固吸附问题——后者直接决定了裂缝示踪信号的强度、清晰度与可识别性。

2.4 研究空白与立题依据

综合国内外研究现状，现有研究在以下方面存在明显不足：

（1）**高密度荧光粉在胍胶压裂液中的分散悬浮稳定性研究尚属空白**。稀土铝酸盐荧光粉密度高达3.6~4.0 g/cm³，而胍胶基液密度仅约1.0 g/cm³，两者密度差导致颗粒极易快速沉降。现有分散技术研究主要集中于低密度介质体系，针对高剪切、宽温度范围压裂液体系中荧光粉的均匀悬浮与沉降控制研究尚未见报道。

（2）**面向压裂裂缝示踪特殊需求的荧光粉表面改性策略缺失**。现有表面改性研究主要关注耐水性和有机相容性，对压裂液中多价阳离子干扰胍胶交联、破胶剂氧化环境影响发光性能、裂缝壁面吸附牢固度等裂缝示踪特有的问题缺乏针对性研究。

（3）**"分散-吸附"功能可切换的表面分子设计尚未建立**。压裂液注入阶段要求荧光粉稳定分散，破胶后要求其牢固吸附于裂缝壁面，这一功能需求矛盾在表面化学层面尚未得到有效解决。

（4）**荧光示踪压裂液标准化评价体系与现场施工工艺空白**。目前尚无针对裂缝荧光示踪压裂液的行业标准或评价规范，裂缝示踪效果的量化评价方法、现场施工工艺方案均缺乏系统研究。

上述研究空白构成了本研究的立题依据。

研究方案（包括：1、研究内容 2、研究方法及技术路线 3、特色与创新之处 4、研究基础和条件 5、预期成果）

三、主要研究内容

本研究以"材料改性—体系构建—机理阐明—工程应用"为主线，针对荧光示踪压裂液体系构建中的核心技术瓶颈，拟开展以下六个方面的研究工作。

（1）荧光粉基础物性表征与储层环境适应性研究。

稀土铝酸盐荧光粉能否在压裂液所处的化学环境中保持发光稳定，是决定该技术路线是否可行的前提。然而，该类材料在储层温度、破胶剂氧化环境、地层水矿化度及酸碱条件等多重因素作用下的性能衰减规律尚不清晰，缺乏在压裂工况下的适用边界数据。本部分系统考察荧光粉在模拟储层条件下的热稳定性、氧化稳定性、化学稳定性及耐水性，重点分析不同环境因素对发光强度的影响规律，获取发光衰减动力学参数。通过这部分工作，明确荧光粉在井下工况中的适用边界，为后续改性方向和策略提供直接依据。

（2）荧光粉双层表面改性与协同分散机理研究。

稀土铝酸盐荧光粉密度高达3.6~4.0 g/cm³，而胍胶基液密度仅约1.0 g/cm³，两者密度差导致颗粒极易快速沉降；粉体比表面积大、范德华力强，未经表面处理的颗粒在水基体系中易自发团聚；同时荧光粉表面释放的Al³⁺等多价阳离子会与胍胶分子链上的羟基发生配位交联反应，干扰冻胶正常形成。针对这些问题，本部分设计"内层硅烷偶联剂化学锚固+外层聚乙二醇（PEG）物理屏蔽"的双层包覆结构，优化偶联剂和聚合物的用量与工艺条件，形成稳定的改性流程。在此基础上，深入分析螯合剂、非离子表面活性剂及PEG包覆层三者之间的协同作用——螯合屏蔽高价离子、润湿降低界面张力、空间位阻阻止团聚——阐明"化学螯合+界面润湿+空间位阻"多层次协同分散机制，最终实现改性荧光粉在胍胶基液中的长期均匀悬浮。

（3）荧光压裂液体系构建与标准化性能评价。

目前干粉直接加入的方式存在粉尘污染、分散不均、质量难以控制等弊端，且缺乏针对荧光示踪压裂液的标准化评价体系。为此，本部分首先研制高浓度悬浮母液，建立母液静态稳定性、动态稳定性及分散性的评价方法，替代干粉直接加入工艺。进而将母液与胍胶基液复配，严格依据SY/T 6376-2008《压裂液通用技术条件》[22]和SY/T 5107-2016《水基压裂液性能评价方法》[23]等行业标准，系统评价荧光压裂液终液的基液性能、交联冻胶性能及破胶性能，重点考察增黏能力、抗剪切性、耐温耐剪切流变特性、悬砂能力、破胶液粘度及残渣含量等关键指标。通过标准化评价，验证体系是否全面满足现场施工要求，并建立荧光示踪压裂液的质量控制基准。

（4）"分散-吸附"功能切换机制与岩石吸附规律研究。

压裂液注入阶段要求荧光粉稳定悬浮于流体中，而破胶后又需要其牢固附着于裂缝壁面，这两个需求在表面化学上构成明显矛盾：分散要求颗粒表面亲水且具有空间位阻，吸附则要求颗粒与岩石表面发生化学或物理结合。针对这一关键科学问题，本部分通过对比破胶前后双层改性荧光粉的表面性质变化及其在砂岩表面的吸附行为差异，结合官能团分析与界面作用力表征，揭示PEG外层在破胶条件下脱落后内层活性官能团暴露并与岩石硅羟基发生协同吸附的作用机理。在此基础上，系统考察温度、时间、浓度、矿化度及pH值等因素对吸附量的影响，建立吸附动力学与热力学模型，从界面化学层面阐明"分散态→吸附态"功能切换的本质。

（5）荧光信号与裂缝几何形态的量化映射关系研究。

目前荧光示踪研究多停留于"能否看见"的定性判断，缺乏信号与形态之间的量化模型。为此，本部分构建模拟裂缝可视化实验装置，完整模拟"注入—破胶—返排—取心"全流程，在紫外暗室中获取裂缝壁面的荧光分布图像。利用图像处理技术提取灰度值、荧光覆盖率及信号连续性等特征参数，与裂缝的实际宽度、粗糙度、迂曲度进行对照分析，建立裂缝几何参数与荧光图像特征之间的量化映射关系。通过这部分工作，实现从"看得见"到"测得准"的跨越，形成基于取心岩样紫外成像的裂缝延伸形态定量判读方法。

（6）现场施工工艺优化与工程可行性评估。

目前荧光示踪压裂液的研究多停留于实验室阶段，研发成果与现场应用之间存在明显鸿沟。为此，本部分围绕"母液预配+在线稀释"的注入方式，系统优化母液配制、运输储存、在线混配等关键环节的工艺参数，配套建立现场质量控制和检测方法。同时，从经济性与环保性两个维度对技术方案进行综合评估，分析材料成本增量、施工附加费用以及返排液的潜在环境影响，将实验室成果转化为一套可操作的现场施工工艺方案，为后续开展裂缝荧光示踪先导试验提供直接技术支撑。

上述六部分研究内容形成递进式逻辑链条：从荧光粉基础物性出发，经由表面改性与分散机制研究解决材料层面的悬浮难题，进而构建满足行业标准的压裂液体系，从机理层面阐明功能切换的界面化学本质，建立信号与形态的量化判读方法，最终完成向现场裂缝诊断应用的工程转化。

四、技术路线

本研究以微米级稀土铝酸盐荧光粉为示踪核心，以羟丙基胍胶压裂液为载体，按照以下路线推进：首先开展荧光粉基础物性表征，明确其在储层环境下的性能基准与适用边界；其次开展双层表面改性工艺优化，构建"硅烷偶联剂+PEG"核壳结构，并通过协同分散机制研究形成最优复配方案；在此基础上研制高浓度荧光母液，并依据行业标准[22-23]系统评价荧光压裂液终液的各项性能；进而通过破胶吸附实验和模拟裂缝可视化实验，验证"分散-吸附"功能切换机制，建立荧光信号与裂缝几何形态的量化判读方法；最后形成完整的现场施工工艺方案，完成技术经济与环保可行性评估。

五、预期成果与创新点

预期成果：**

（1）建立荧光粉双层改性标准化工艺，改性粉体在胍胶基液中静置2小时无明显沉降；

（2）研制浓度≥40 g/L的高稳定荧光粉母液，满足储存、运输及现场注入要求；

（3）形成一套荧光压裂液性能标准化评价方法，各项指标满足行业标准[22-23]要求；

（4）揭示改性荧光粉在砂岩表面的吸附机制与"分散-吸附"功能切换机理；

（5）建立基于取心紫外成像的裂缝几何量化判读方法，实现裂缝形态的可视化评价；

（6）形成"母液预配+在线稀释"的现场施工工艺方案。

主要创新点：**

（1）首次将"硅烷偶联剂化学锚固+PEG物理屏蔽"双层改性策略引入压裂裂缝荧光示踪领域，构建了可切换表面化学设计的核壳结构荧光粉；

（2）建立了"化学螯合+界面润湿+空间位阻"多层次协同分散模型，解决了高密度微米颗粒在胍胶压裂液中的长期悬浮稳定性问题；

（3）提出了"分散态→吸附态"功能切换机制，通过破胶诱导PEG外层脱附暴露内层活性官能团，实现荧光粉在裂缝壁面的牢固吸附；

（4）构建了荧光信号强度、覆盖率与裂缝几何尺寸之间的量化判读模型，为取心直接评价裂缝延伸形态提供了新方法。

参考文献

[1] Montgomery, C.T. & Smith, M.B. (2010). Hydraulic Fracturing: History of an Enduring Technology. *Journal of Petroleum Technology*, 62(12): 26-40.

[2] Economides, M.J. & Nolte, K.G. (Eds.) (2000). *Reservoir Stimulation* (3rd ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

[3] Maxwell, S.C. (2014). *Microseismic Imaging of Hydraulic Fracturing: Improved Engineering of Unconventional Shale Reservoirs*. SEG Distinguished Instructor Series No. 17. Tulsa: Society of Exploration Geophysicists.

[4] de Melo, R.C.B. & Carballo Cabrera, A.C. (2025). Advances in Hydraulic Fracturing Mapping: Integrating Multi-Scale Technologies for Optimal Reservoir Performance. SPE-228867-MS. Presented at ADIPEC, Abu Dhabi, November 2025.

[5] Duncan, P.M. & Eisner, L. (2010). Reservoir characterization using surface microseismic monitoring. *Geophysics*, 75(5): 75A139-75A146.

[6] Salman, A., Kurtoglu, B., & Kazemi, H. (2014). Analysis of Chemical Tracer Flowback in Unconventional Reservoirs. SPE-171656-MS. Presented at SPE/CSUR Unconventional Resources Conference, Calgary, September 2014.

[7] Arshad, W., Brohi, I., & Pooniwala, S. (2024). Changing The Status Quo: First Application of Utilizing Novel Tracer Technology for Monitoring Hydraulic Fracture Stage Contribution. IPTC-23916-MS. Presented at IPTC, Dhahran, February 2024.

[8] Molenaar, M.M., Hill, D.J., Webster, P., Fidan, E., & Birch, B. (2012). First Downhole Application of Distributed Acoustic Sensing for Hydraulic-Fracturing Monitoring and Diagnostics. *SPE Drilling & Completion*, 27(01): 32-38.

[9] Jin, G. & Roy, B. (2017). Hydraulic-fracture geometry characterization using low-frequency DAS signal. *The Leading Edge*, 36(12): 975-980.

[10] Rasool, M.H., Ridha, S., Latif, A.H.A., & Krishna, S. (2025). Industrial Adoption of Distributed Acoustic Sensing (DAS) in Petroleum Engineering and Geosciences: Real-World Evidence. *Journal of Petroleum and Chemical Engineering*, 1(1).

[11] Takeuchi, T., Fujimoto, A., Inoue, R., Ishida, T., Danjo, T., Yokoyama, T., & Fujii, H. (2025). Outcrop-Scale Hydraulic Fracturing Experiments with a Coagulable Resin and Data Analysis Results. *Geosciences*, 15(3): 103.

[12] Chen, Y., Suzuki, T., Bennour, Z., Nagaya, Y., Ishida, T., Chen, Q., & Akai, T. (2014). Visualization of Fractures Induced by Hydraulic Fracturing. ISRM-ARMS8-2014-192. Presented at 8th Asian Rock Mechanics Symposium, Sapporo, October 2014.

[13] Guryanov, A., Gazizov, A., Medvedev, O., Ovchinnikov, K., Buzin, P., & Katashov, A. (2019). Application of Fluorescent Markers to Determine the Formation Fluid Inflow After MFrac. SPE-196776-MS. Presented at SPE Russian Petroleum Technology Conference, Moscow, October 2019.

[14] Ugueto, G.A., Huckabee, P.T., Molenaar, M.M., Wyker, B., & Somanchi, K. (2016). Perforation Cluster Efficiency of Cemented Plug and Perf Limited Entry Completions; Insights from Fiber Optics Diagnostics. SPE-179124-MS. Presented at SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference, The Woodlands, February 2016.

[15] Eisner, L., Williams-Stroud, S., Hill, A., Duncan, P., & Thornton, M. (2010). Beyond the dots in the box: Microseismicity-constrained fracture models for reservoir simulation. *The Leading Edge*, 29(3): 326-333.

[16] Matsuzawa, T., Aoki, Y., Takeuchi, N., & Murayama, Y. (1996). A New Long Phosphorescent Phosphor with High Brightness, SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺. *Journal of the Electrochemical Society*, 143(8): 2670-2673.

[17] Van den Eeckhout, K., Smet, P.F., & Poelman, D. (2010). Persistent Luminescence in Eu²⁺-Doped Compounds: A Review. *Materials*, 3(4): 2536-2566.

[18] Zhu, Y., et al. (2020). Emission increase in persistent inorganic phosphor improving absorption property by surface chemical modification. *Journal of Luminescence*, 217: 116772.

[19] 吕兴栋等. (2005). 碱土铝酸盐长余辉发光材料的有机包覆及其表征. *应用化学*, 22(6): 638-642.

[20] Van den Eeckhout, K., Poelman, D., & Smet, P.F. (2013). Persistent Luminescence in Non-Eu²⁺-Doped Compounds: A Review. *Materials*, 6(7): 2789-2818.

[21] Lee, J.H., et al. (2017). Enhanced moisture stability of SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺ phosphor with Al₂O₃ coating by atomic layer deposition. *Journal of the Korean Ceramic Society*, 54(3): 222-227.

[22] SY/T 6376-2008. 压裂液通用技术条件. 国家发展和改革委员会, 2008.

[23] SY/T 5107-2016. 水基压裂液性能评价方法. 国家能源局, 2016.