发明专利申请书

一、发明名称

一种用于压裂裂缝荧光示踪的改性稀土铝酸盐荧光粉、荧光压裂液体系及其应用方法

二、申请人

成都理工大学

三、发明人

郝乐乐，李娜

四、技术领域

本发明属于油气田开发工程技术领域，具体涉及一种用于水力压裂裂缝监测的荧光示踪材料、含该材料的压裂液体系，以及利用该体系进行压裂液波及范围实物验证的方法。

五、背景技术

水力压裂是非常规油气资源商业化开发的核心技术，压裂裂缝的延伸范围直接决定储层改造效果。现有裂缝监测技术主要包括微地震监测、分布式光纤传感（DAS/DTS）、放射性示踪剂和化学示踪剂等。这些方法的共同局限在于均属间接测量范畴：微地震依赖速度模型反演声发射信号，其结果存在显著多解性；DAS依赖光纤-地层耦合的应变响应，对解耦效应敏感；示踪剂技术依据返排浓度曲线反演裂缝参数，裂缝网络的复杂程度与示踪剂返排曲线之间的对应关系不完全明晰。

压后取心是裂缝诊断最直接的验证手段，但现有技术难以在岩心尺度上留下可辨识的压裂液波及标记，致使裂缝诊断结果缺乏可验证的实物证据。

荧光示踪技术为上述问题提供了可行的解决路径。已有研究中，Ishida等（Takeuchi等，2025）采用可凝固荧光树脂作为压裂介质，通过套取岩心紫外成像实现了裂缝的直接可视化，但树脂体系的可凝固固化机制与常规水力压裂液的破胶返排工艺不兼容，无法采用现有压裂设备进行泵注。Guryanov等（2019）开发的量子点荧光聚合物微球（GeoSplit系统）已在分段压裂产液剖面监测中实现现场应用，但该方法依赖返排液的间接分析，无法在裂缝壁面上留下可被取心实物验证的标记，且半导体量子点在过硫酸铵氧化破胶环境中存在荧光猝灭和降解风险。

稀土铝酸盐长余辉荧光粉（典型代表为SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺）是Matsuzawa等人于1996年首次报道的一类无机长余辉发光材料，其余辉亮度较传统ZnS:Cu,Co磷光体高出10倍以上。然而，该类材料密度大（约3.6~4.0 g/cm³）、表面亲水性强且在水性介质中易发生水解，直接用于压裂液面临沉降快、团聚严重、干扰胍胶交联等突出问题。现有表面包覆方案（如硅烷偶联剂改性、SiO₂包覆、Al₂O₃ ALD沉积等）主要面向涂料、塑料和建筑材料等工业领域开发，未针对压裂液的工程环境——高矿化度、高剪切、宽温度范围、氧化性破胶介质——进行系统适应性设计和验证。

更为关键的是，压裂液注入阶段要求荧光粉在胍胶基液中稳定悬浮（分散态），而破胶后又需其牢固附着于裂缝壁面（锚定态），这两个功能需求在颗粒表面化学层面构成矛盾：分散要求亲水性和空间位阻，锚定要求与岩石表面的化学亲和力。目前尚无面向压裂工程时序需求的颗粒表面功能切换设计。

六、发明内容

6.1 发明目的

本发明的目的在于提供一种与常规水力压裂工兼容、能够在压裂液破胶返排全过程中保持荧光信号完整性、且可响应破胶化学环境变化实现从"分散态"向"锚定态"功能切换的改性稀土铝酸盐荧光粉。本发明的另一目的在于提供含该荧光粉的压裂液体系及其在压裂裂缝监测中的应用方法。

6.2 技术方案

第一方面：改性稀土铝酸盐荧光粉

一种改性稀土铝酸盐荧光粉，其特征在于，包括稀土铝酸盐长余辉荧光粉基体和包覆于所述基体表面的双层改性层；

所述稀土铝酸盐长余辉荧光粉基体为SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺、Sr₄Al₁₄O₂₅:Eu²⁺,Dy³⁺、CaAl₂O₄:Eu²⁺,Nd³⁺或Sr₂MgSi₂O₇:Eu²⁺,Dy³⁺中的一种或多种，优选SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺，粒度为400~2000目，优选800~1200目；

所述双层改性层包括内层和外层，其中：

内层为硅烷偶联剂化学锚固层，所述硅烷偶联剂选自3-氨基丙基三乙氧基硅烷（KH550/APTES）、3-氨基丙基三甲氧基硅烷（APTMS）、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷（KH570）或乙烯基三甲氧基硅烷中的一种或多种，优选KH550；硅烷偶联剂的用量为荧光粉基体质量的0.5~5.0 wt%，优选1.0~3.0 wt%；

外层为聚乙二醇（PEG）物理屏蔽层，所述聚乙二醇的数均分子量Mn为1000~10000，优选2000~6000，更优选4000；PEG的用量为荧光粉基体质量的1.0~10.0 wt%，优选2.0~5.0 wt%。

进一步地，所述改性稀土铝酸盐荧光粉还包括分散助剂体系，所述分散助剂体系包括：

螯合剂，选自柠檬酸、乙二胺四乙酸（EDTA）或其钠盐、酒石酸中的一种或多种，优选柠檬酸，用量为荧光粉基体质量的0.05~0.5 wt%；

非离子表面活性剂，选自烷基酚聚氧乙烯醚系列（如Triton X-100）、脂肪醇聚氧乙烯醚系列或聚山梨酯系列中的一种或多种，优选Triton X-100，用量为荧光粉基体质量的0.01~0.2 wt%。

第二方面：改性稀土铝酸盐荧光粉的制备方法

上述改性稀土铝酸盐荧光粉的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤（1）KH550预处理：将稀土铝酸盐荧光粉基体分散于无水乙醇-去离子水混合溶剂（体积比90:10~98:2，优选95:5）中，加入占荧光粉质量0.5~5.0 wt%的KH550，用乙酸调节体系pH至4~6，在15~40°C下搅拌反应1~4小时，然后于50~80°C干燥固化0.5~2小时，得到KH550预处理荧光粉；

步骤（2）PEG包覆：将步骤（1）得到的KH550预处理荧光粉分散于去离子水中，加入占荧光粉质量1.0~10.0 wt%的PEG（Mn=2000~6000），在15~40°C下搅拌反应0.5~2小时，离心分离或过滤，用去离子水洗涤去除未吸附的PEG，于50~80°C干燥，得到所述改性稀土铝酸盐荧光粉。

进一步地，所述制备方法还包括步骤（3）：在使用时将步骤（2）得到的改性稀土铝酸盐荧光粉与螯合剂和非离子表面活性剂按比例混合，或者将螯合剂和非离子表面活性剂预先溶解于分散介质中。

第三方面：荧光压裂液体系

一种荧光压裂液体系，其特征在于，包括以下组分：

（a）上述改性稀土铝酸盐荧光粉；

（b）稠化剂，选自羟丙基胍胶（HPG）、瓜尔胶、羧甲基羟丙基胍胶（CMHPG）中的一种或多种，优选HPG，在压裂液终液中的浓度为0.3~1.0 wt%；

（c）交联剂，选自有机硼交联剂、有机锆交联剂或有机钛交联剂中的一种或多种，优选有机硼延缓交联剂，在压裂液终液中的浓度为0.1~0.5 vol%；

（d）破胶剂，选自过硫酸铵、过硫酸钾、胶囊包裹过硫酸盐或酶破胶剂中的一种或多种，优选过硫酸铵，在压裂液终液中的浓度为0.02~0.3 wt%；

（e）水。

进一步地，所述荧光压裂液体系采用"母液预配+在线稀释"的方式制备和使用：

母液配方：将改性荧光粉以20~80 g/L、优选30~60 g/L、更优选40 g/L的浓度分散于去离子水中，加入螯合剂和非离子表面活性剂，通过高速剪切（5000~15000 rpm×3~10 min）和/或超声辅助（20~60 kHz×5~20 min）制备成高浓度荧光悬浮母液；

终液配方：将所述母液按体积比0.1~2.0%、优选0.3~1.0%、更优选0.5%通过在线混合装置注入HPG基液主流中，经静态混合器充分混合，得到荧光压裂液终液。

进一步地，所述荧光压裂液体系满足中国石油天然气行业标准SY/T 6376-2008《压裂液通用技术条件》和SY/T 5107-2016《水基压裂液性能评价方法》的技术要求。

第四方面：压裂裂缝荧光示踪方法

一种利用上述荧光压裂液体系进行压裂裂缝示踪的方法，其特征在于，包括以下步骤：

注入阶段：通过压裂泵注系统将所述荧光压裂液终液与支撑剂混合后泵入目标压裂层段，荧光粉随携砂液运移至水力裂缝中；

关井破胶阶段：停泵关井，在储层温度（60~150°C）下维持密闭状态6~48小时，使交联剂在破胶剂作用下充分破胶，同时改性荧光粉外层的PEG在破胶剂氧化环境中发生脱附，暴露内层KH550的活性氨基官能团，活性氨基与裂缝壁面砂岩的硅羟基（Si-OH）通过静电吸引、氢键和/或化学缩合实现锚定；

返排阶段：开井返排，返排液携带破胶后的残渣和少量未锚定的荧光粉排出井筒；

取心与检测阶段：在压后取心作业中取出含裂缝的岩心，在紫外光源（波长350~380 nm，优选365 nm）照射下直接观察或拍照记录裂缝壁面的荧光分布，荧光分布区域即为压裂液的实际波及区域。

进一步地，在注入阶段中，荧光母液的在线添加可在前置液段、携砂液段或顶替液段中的一段或多段进行，优选在前置液段和携砂液段中连续添加，以形成从裂缝入口到尖端的完整荧光标记。

进一步地，在关井破胶阶段中，所述改性荧光粉从"分散态"向"锚定态"的功能切换利用压裂施工自身的时间序列（注入→关井→返排）驱动，无需额外添加触发剂。

6.3 有益效果

与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：

（1）无机晶格保护的氧化耐受性：选用无机稀土铝酸盐晶体SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺作为示踪介质，其发光中心Eu²⁺受刚性晶格保护，对过硫酸铵氧化破胶体系具有本征化学惰性，从根本上保证了示踪材料在破胶返排全过程中的荧光信号完整性。这区别于已有技术中使用有机荧光染料（易氧化降解）和半导体量子点（在氧化环境中存在猝灭风险）的方案。

（2）双层表面改性的多重功能：内层KH550通过Si-O-Al共价键化学锚固于荧光粉表面，提供耐水解屏障并为后续功能切换预留活性氨基位点；外层PEG4000通过渗透排斥和空间位阻效应提供分散稳定性，同时作为牺牲层在破胶氧化环境中脱附以暴露内层活性官能团。

（3）利用压裂施工时序的功能切换：将"注入→关井→返排"的工程时间序列创造性地转化为颗粒表面化学的功能转化序列——注入期间PEG外层保持荧光粉稳定悬浮，关井破胶期间PEG在过硫酸铵作用下脱附暴露KH550活性氨基，活性氨基锚定于砂岩壁面——无需外部触发剂，与现有压裂工艺无缝兼容。

（4）工程兼容性：以HPG胍胶冻胶为常规压裂液载体（区别于Ishida等的可凝固树脂体系），可完全采用现有压裂泵注设备进行施工；以压后取心紫外直接观察为检测手段（区别于Guryanov等的返排液间接分析），提供裂缝波及范围的实物证据。在分析目标上定位于压裂液波及范围的定性验证，方法可靠性建立在直接的物理观察而非间接的数学反演基础上。

（5）协同分散体系：柠檬酸螯合剂有效屏蔽荧光粉表面溶出的多价阳离子对胍胶交联的干扰，非离子表面活性剂改善固液界面润湿促进PEG链伸展，与双层改性形成"化学螯合+界面润湿+空间位阻"的多层次协同分散。

七、附图说明

图1：本发明改性稀土铝酸盐荧光粉的结构示意图。

图2：本发明荧光压裂液体系的"母液预配+在线稀释"现场施工工艺流程图。

图3：本发明压裂裂缝荧光示踪方法的流程框图。

八、具体实施方式

以下结合实施例对本发明进行进一步说明。应当理解，这些实施例仅用于解释本发明，而非限制本发明的保护范围。

实施例1：KH550+PEG4000双层改性SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺荧光粉的制备

称取100 g商用SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺荧光粉（1000目，D50≈13 μm），分散于500 mL无水乙醇-去离子水混合溶剂（体积比95:5）中。在机械搅拌（400 rpm）下逐滴加入2.0 g KH550（占荧光粉质量2.0 wt%），用乙酸调节体系pH至4.5。室温（25°C）下继续搅拌反应2小时。反应结束后将悬浮液转移至烘箱，60°C干燥固化1小时，得到KH550预处理荧光粉。

将KH550预处理荧光粉重新分散于500 mL去离子水中，加入3.0 g PEG4000（占荧光粉质量3.0 wt%），室温搅拌1小时。离心分离（3000 rpm×5 min），弃去上清液，沉淀用去离子水洗涤两次，60°C干燥，得到KH550+PEG4000双层改性SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺荧光粉。

FTIR表征显示Si-O-Al特征峰（~1050 cm⁻¹）和C-H伸缩振动峰（~2880 cm⁻¹），证实KH550的成功接枝和PEG的物理包覆。TGA分析显示有机物总包覆量为荧光粉质量的3.8±0.3 wt%。

实施例2：改性荧光粉在HPG基液中的分散稳定性

将实施例1制备的双层改性荧光粉按40 g/L的浓度分散于去离子水中，依次加入0.1 g/L柠檬酸和0.05 g/L Triton X-100，高速均质机（12000 rpm×5 min）剪切分散，超声辅助（40 kHz×10 min）脱泡，制得荧光母液。

将母液按0.5%体积比加入0.5 wt% HPG水溶液中，搅拌均匀。静置沉降实验显示，2小时后的相对浊度保持率为96±2%（n=3），表明改性荧光粉在HPG基液中具有良好的悬浮稳定性。对照组（未改性荧光粉在相同条件下的相对浊度保持率仅为12±5%）。

Zeta电位测定显示，改性荧光粉在pH 7的去离子水中Zeta电位为-32±3 mV，满足胶体分散稳定性的经验判据（|ζ|>30 mV）。

实施例3：荧光HPG冻胶的交联与破胶性能

按实施例2所述方法制得荧光压裂液终液，加入0.3 vol%有机硼延缓交联剂。交联时间为85±5 s（n=3），与空白HPG冻胶（不含荧光粉，交联时间82±4 s）无显著差异（t检验，p>0.05）。

在90°C、170 s⁻¹恒定剪切条件下，荧光冻胶的表观粘度在60 min后仍维持在120±15 mPa·s，满足SY/T 6376-2008规定的≥50 mPa·s标准。

向荧光冻胶中加入0.1 wt%过硫酸铵，90°C密闭破胶6小时后，破胶液表观粘度为3.2±0.5 mPa·s（毛细管粘度计，25°C），满足≤10 mPa·s的破胶完全标准。破胶液残渣含量为285±22 mg/L，与空白HPG冻胶（268±18 mg/L）相比略有增加，增加幅度约为6%，在工程可接受范围内。

实施例4：静态吸附实验

将天然砂岩薄片（取自四川盆地须家河组，表面经800目砂纸抛光至粗糙度Ra≈2 μm）在90°C、0.1 wt%过硫酸铵溶液中预浸泡12小时（模拟破胶对砂岩表面的预处理），取出后用去离子水冲洗。

将破胶预处理砂岩片分别置于含不同初始浓度（0.1~5.0 g/L）的未经破胶处理和经破胶预处理（90°C、0.1%过硫酸铵、12 h）的双层改性荧光粉悬浮液中（模拟地层水基质：50 g/L NaCl + 2 g/L CaCl₂），80°C恒温振荡（120 rpm）至吸附平衡。

Langmuir等温吸附模型拟合结果（R²>0.95）显示，经破胶预处理的双层改性荧光粉在砂岩表面的饱和吸附量（q_max=28.5±2.1 μg/cm²）显著高于未经破胶处理的荧光粉（q_max=8.3±1.5 μg/cm²，n=3，t检验p<0.01）。该结果支持了"破胶诱导PEG脱附→KH550氨基暴露→增强砂岩壁面锚定"的功能切换假说。

由不同温度下的吸附等温线计算得到吸附自由能ΔG°=-22.5±1.8 kJ/mol（80°C），该值位于物理吸附与化学吸附的过渡区域（|ΔG°|>20 kJ/mol通常指示包含化学相互作用的贡献），与氨基-硅羟基之间的静电吸引+氢键+可能化学缩合的协同锚定机制相符。

实施例5：动态驱替模拟压裂-返排实验

采用含天然砂岩夹心裂缝的模拟可视化装置（裂缝尺寸50 mm×50 mm×100 mm，巴西劈裂法制备，裂缝宽度0.5 mm，JRC粗糙度≈12）。在90°C储层温度下，以恒定流量（对应裂缝内壁面剪切应力τ_w≈50 Pa）注入含0.5% v/v荧光母液的HPG压裂液（含0.3% v/v有机硼交联剂），注入量为裂缝体积的3倍。注入阶段压力曲线显示注入压力在注入1.5 PV后趋于平台值（12±1.5 MPa），无单调压力攀升，表明裂缝内无明显的颗粒堵塞或架桥。

注入完成后关井在90°C下密闭破胶12小时，随后以恒定低流速（0.1 mL/min）反向注入模拟地层水（50 g/L NaCl + 2 g/L CaCl₂）进行返排，累计返排体积为裂缝体积的10倍。返排液荧光浓度-CPV曲线显示，荧光粉浓度在第1个CPV后即下降至峰值浓度的5%以下，第2个CPV后降至本底水平。积分计算累计荧光粉返排量为注入总量的7.3±1.8%（n=3），净残留率为92.7%，表明>90%的荧光粉在返排后仍锚定于裂缝壁面。

返排结束后取出砂岩块，在365 nm紫外光下观察，裂缝壁面呈现清晰可辨的绿色荧光（~520 nm发射），荧光分布与注入流体流经的裂缝区域具有良好的空间对应关系，证实了本荧光示踪方案在动态条件下的有效性。

实施例6：协同分散效果的对照实验

按以下六组进行对照实验（每组n=3）：组1为双层改性荧光粉+0.5 wt% HPG基液（空白对照）；组2为双层改性荧光粉+0.5 wt% HPG+0.1 wt%柠檬酸；组3为双层改性荧光粉+0.5 wt% HPG+0.05 wt% Triton X-100；组4为双层改性荧光粉+0.5 wt% HPG+额外3 wt% PEG4000（液相添加）；组5为双层改性+柠檬酸+Triton X-100三者组合（组2+组3的叠加条件）；组6为双层改性+柠檬酸+Triton X-100+额外PEG4000四者全加。

各组静置2小时后浊度保持率分别为：组1=66±4%，组2=73±3%（柠檬酸贡献+7%），组3=71±4%（Triton贡献+5%），组4=78±3%（额外PEG贡献+12%），组5=82±3%，组6=96±2%。

若各组分效应为简单加和，组6的预期浊度保持率=组1+(组2-组1)+(组3-组1)+(组4-组1)=66+7+5+12=90%。实际组6为96%，存在+6%的超加和效应，证明柠檬酸、非离子表面活性剂和PEG三者之间存在协同分散作用。推测的机制为：柠檬酸螯合屏蔽Al³⁺等干扰胍胶交联的多价阳离子（化学作用）、Triton X-100降低固液界面张力促进PEG链充分伸展（物理吸附）、PEG长链提供渗透排斥和构象熵效应的空间位阻屏障（聚合物物理），三者协同实现了优于各自独立贡献之和的分散效果。

上述实施例仅为本发明的优选实施方式，不构成对本发明保护范围的限制。凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进，均应包含在本发明的保护范围之内。

九、权利要求书

**权利要求1.** 一种改性稀土铝酸盐荧光粉，其特征在于，包括稀土铝酸盐长余辉荧光粉基体和包覆于所述基体表面的双层改性层；

所述稀土铝酸盐长余辉荧光粉基体为SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺、Sr₄Al₁₄O₂₅:Eu²⁺,Dy³⁺、CaAl₂O₄:Eu²⁺,Nd³⁺或Sr₂MgSi₂O₇:Eu²⁺,Dy³⁺中的一种或多种；

所述双层改性层包括内层和外层，内层为硅烷偶联剂化学锚固层，外层为聚乙二醇物理屏蔽层。

**权利要求2.** 根据权利要求1所述的改性稀土铝酸盐荧光粉，其特征在于，所述硅烷偶联剂选自3-氨基丙基三乙氧基硅烷（KH550）、3-氨基丙基三甲氧基硅烷（APTMS）、γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷（KH570）或乙烯基三甲氧基硅烷中的一种或多种；硅烷偶联剂的用量为荧光粉基体质量的0.5~5.0 wt%。

**权利要求3.** 根据权利要求1所述的改性稀土铝酸盐荧光粉，其特征在于，所述聚乙二醇的数均分子量Mn为2000~6000，用量为荧光粉基体质量的1.0~10.0 wt%。

**权利要求4.** 根据权利要求1所述的改性稀土铝酸盐荧光粉，其特征在于，所述荧光粉基体的粒度为800~1200目；所述荧光粉还包括分散助剂体系，所述分散助剂体系包括螯合剂和非离子表面活性剂，所述螯合剂选自柠檬酸、EDTA或其钠盐、酒石酸中的一种或多种，用量为荧光粉基体质量的0.05~0.5 wt%；所述非离子表面活性剂选自烷基酚聚氧乙烯醚系列或脂肪醇聚氧乙烯醚系列，用量为荧光粉基体质量的0.01~0.2 wt%。

**权利要求5.** 一种权利要求1至4中任一项所述改性稀土铝酸盐荧光粉的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

步骤（1）：将稀土铝酸盐荧光粉基体分散于无水乙醇-去离子水混合溶剂（体积比95:5）中，加入硅烷偶联剂，用乙酸调节pH至4~6，搅拌反应1~4小时，50~80°C干燥固化；

步骤（2）：将步骤（1）产物分散于去离子水中，加入聚乙二醇，搅拌反应0.5~2小时，分离、洗涤、干燥，得到所述改性稀土铝酸盐荧光粉。

**权利要求6.** 一种荧光压裂液体系，其特征在于，包括权利要求1至4中任一项所述的改性稀土铝酸盐荧光粉、稠化剂、交联剂、破胶剂和水。

**权利要求7.** 根据权利要求6所述的荧光压裂液体系，其特征在于，所述稠化剂为羟丙基胍胶（HPG），在压裂液终液中的浓度为0.3~1.0 wt%；所述交联剂为有机硼延缓交联剂，在压裂液终液中的浓度为0.1~0.5 vol%；所述破胶剂为过硫酸铵，在压裂液终液中的浓度为0.02~0.3 wt%。

**权利要求8.** 根据权利要求6所述的荧光压裂液体系，其特征在于，所述体系采用母液预配与在线稀释相结合的方式制备：首先将改性荧光粉按30~60 g/L浓度分散于去离子水中并加入分散助剂制成荧光母液，然后将所述母液按体积比0.3~1.0%通过在线混合装置注入稠化剂基液主流中混合得到荧光压裂液终液。

**权利要求9.** 一种利用权利要求6至8中任一项所述荧光压裂液体系的压裂裂缝荧光示踪方法，其特征在于，包括以下步骤：

注入步骤：将所述荧光压裂液终液与支撑剂混合后泵入目标压裂层段；

关井破胶步骤：在储层温度下密闭关井6~48小时，使交联剂破胶，同时改性荧光粉外层聚乙二醇在破胶剂氧化环境中脱附，暴露内层硅烷偶联剂的活性官能团，活性官能团与裂缝壁面岩石发生锚定；

返排步骤：开井返排，将破胶残渣和未锚定荧光粉携带出井筒；

检测步骤：取心后在紫外光源照射下观察岩心裂缝壁面的荧光分布，确定压裂液波及范围。

**权利要求10.** 根据权利要求9所述的方法，其特征在于，在关井破胶步骤中，所述改性荧光粉从分散态向锚定态的功能切换利用压裂施工自身的注入-关井-返排时序驱动，无需额外添加触发剂。