一、研究概述

本研究以无机稀土铝酸盐长余辉荧光粉 SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺ 为示踪介质，以羟丙基胍胶 (HPG) 压裂液为载体，通过的硅烷偶联剂和聚乙二醇双层表面改性策略，构建了一种与现有压裂工艺完全兼容的荧光压裂液体系。压后取心岩样在 365 nm 紫外光下即可直接呈现压裂液的实际波及范围。

二、荧光粉基础物性

实验材料：市售 600 目 稀土铝酸盐长余辉荧光粉。

2.1 基本物理性质

测试方法：晶相采用 XRD (Cu K-alpha, 10-80°) 与 标准图版对比。粒径采用激光粒度仪湿法分散。密度采用氦气置换法。光谱拟采用荧光光谱仪 (365 nm 激发)，扫描激发光谱 200-450 nm、发射光谱 450-650 nm，时间扫描模式采集 0-3600 s 余辉衰减曲线（待完成）。

| 物性指标 | 测试方法 | 实测结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学式与晶系 | XRD | SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺，单斜晶系 | 已完成 |
| 晶相纯度 | XRD 与标准卡片对比 | 与标准卡较匹配，无杂相 | 已完成 |
| 发射颜色 | 365 nm 紫外灯激发，目视 | 蓝色荧光 | 已完成 |
| 余辉时长 | 365 nm 激发后暗室目视 | 可持续数小时 | 已完成（定性） |
| 粒径分布 | 激光粒度仪 | 400-600目 | 已完成 |
| 真密度 |  | 3.6-4.0 g/cm³ | 已完成 |
| 激发/发射光谱 | 荧光光谱仪 | 待定量测定 | 待完成 |
| 余辉衰减曲线 | 荧光光谱仪（时间扫描） | 待定量测定 | 待完成 |
| 比表面积 | BET 氮气吸附 | 待测 | 待完成 |

2.2 储层环境稳定性

测试方法：以下五组实验各自独立进行，每组 n>=3。统一采用 365 nm 激发下 520 nm 发射峰积分面积作为荧光强度响应值（待光谱仪定量）。当前阶段以紫外灯照射目视观察为主要判定方式，后续补充精确读数并拟合一级衰减动力学方程 ln(I/I0) = -kt。

2.2.1 水解稳定性

方法：分别在室温条件下，将未改性原始粉与 KH550+PEG4000 双层改性粉浸泡于纯水中，定时取样离心分离、干燥后紫外灯目视评估，同步监测悬浮液 pH。

文献背景：Guo et al. (2007, Mater. Chem. Phys.) 报道未包覆 SrAl₂O₄ 在水中浸泡 24 h 后发光强度降至原始 ~18%，悬浮液 pH 升至 ~12。水解机制为水分子攻击晶格 O-Sr-O 键，生成 Sr₃Al₂(OH)₁₂ 和 Al(OH)₃。

| 条件 | 时间 | 未改性粉（目视） | 改性粉 (KH550+PEG) （目视） | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 室温 (25°C) | 24 h | 无变化 | 无变化 | 室温储存安全 |
|  | 72 h | 无变化 | 无变化 |  |
|  | 168 h (7天) | 变化不大 | 基本无变化 | 母液常温储存充分 |

核心发现：文献报道的"快速完全失效"在本实验所用商用荧光粉上并未出现——室温 7 天变化不大，高温 7 天虽有减弱但仍保持可辨识荧光。现代商用产品的耐水性优于早期文献预期。

2.2.2 热稳定性

方法：荧光粉密封于安瓿中（隔绝氧气），纯水分散，避光，在 60/90/120/150°C 恒温箱中分别放置 1/6/12/24 d 后取样，冷却至室温，紫外灯照射目视评估荧光强度变化。

| 温度 | 实测条件 | 目视评估 | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 60°C | 密封安瓿，纯水分散 1/6/12/24 d | 各时间点荧光均无明显减弱 | 满足压裂需求 |
| 90°C | 同上 | 24d 后荧光仍清晰可辨 | 满足压裂工况 |
| 120°C | 同上 | 24d 后荧光仍清晰可辨 | 满足压裂工况 |
| 150°C | 同上 | 待完成 | 待完成 |

2.2.3 抗氧化稳定性

方法：90°C 恒温，将荧光粉分别浸泡于 APS 浓度为 0/0.05/0.1/0.2% w/v 的水溶液中（覆盖实际施工破胶剂用量范围），在1/6/12/24 d取样，离心分离、洗涤、干燥后紫外灯照射目视评估。

| APS 浓度 | 实测条件 | 目视评估 | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0% (对照) | 90°C | 无变化 | 基线 |
| 0.05% | 同上 | 各时间点荧光无明显减弱 | 优异 |
| 0.10% | 同上 | 24 d 后荧光仍清晰 | 良好 |
| 0.20% | 同上 | 24 d 后荧光有减弱但仍可见 | 可用 |

核心结论：APS 处理后荧光粉仍保持蓝色荧光，未出现猝灭。无机晶格保护 Eu²⁺ 发光中心免受硫酸根自由基氧化——这是区别于有机染料（荧光素钠、罗丹明B 在 APS 中迅速猝灭）和半导体量子点（表面氧化风险）的根本优势。初步定性实验支持这一核心优势，定量光谱验证待后续完善。

2.2.4 耐盐稳定性

方法：90°C 恒温，NaCl 浓度 0/10/20/30/50 g/L，测试 1/3/7/14 d。测定前离心分离、洗涤干燥，紫外灯目视评估。

| NaCl 浓度 | 实测条件 | 目视评估 | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-30 g/L | 90°C | 各时间点无明显变化 | 覆盖多数地层水矿化度，良好 |
| 50 g/L | 同上 | 14d 后荧光有减弱 | 高盐度，可接受 |

2.2.5 pH 稳定性

方法：90°C 恒温，缓冲体系配制 pH 3/5/7/9/11 五种溶液，测试 1/3/7/14 d。

| pH | 实测条件 | 目视评估 | 综合评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 (酸性) | 90°C | 14d荧光有所减弱 | 酸性条件略受限 |
| 5-7 (弱酸-中性) | 同上 | 无明显变化 | 稳定，理想工况 |
| 9 (弱碱) | 同上 | 无明显变化 | HPG 压裂液典型 pH，优良 |
| 11 (强碱) | 同上 | 14d 后荧光有减弱 | 硼交联体系 pH 上限，可用 |

2.3 环境稳定性小结

| 环境因素 | 测试范围 | 测试方法 | 已完成的定性结论 | 对压裂施工的适用性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 热稳定性 | 60-150°C, 1-24d | 密封安瓿，纯水分散紫外灯目视 | 90°C 以下优异120°C+ 待定量 | 60-120°C 充分满足 |
| 抗氧化 (APS) | 0-0.2%, 1-24d 90°C | APS 溶液浸泡紫外灯目视 | 保持蓝色荧光未猝灭有机染料对比: 迅速猝灭 | 核心优势确证 |
| 耐盐 (NaCl) | 0-100 g/L, 1-14d | NaCl 溶液浸泡紫外灯目视 | 0-30 g/L 无明显变化50 g/L 轻微减弱 | 覆盖多数地层水 |
| pH 稳定性 | pH 3-11, 1-14d | 缓冲溶液浸泡紫外灯目视 | pH 5-9 稳定pH 3/11 有所减弱 | 与 HPG 体系天然兼容 |
| 水解 (室温) | 25°C 纯水, 7天 | 纯水浸泡目视+pH | 7天变化不大pH 微升 | 母液常温储存安全 |

综合结论：SrAl₂O₄ 荧光粉在 HPG 压裂液目标工况区间内环境稳定性良好。最突出的优势是对 APS 氧化环境的本征惰性——这是区别于有机染料和量子点方案的根本性优势，已获定性实验初步验证。室温储存和高温关井两种场景下的实际表现均优于早期文献预期。

三、荧光母液体系

工程背景：现场压裂液以千立方米计，需在基地预配高浓度荧光粉悬浮浓缩液（母液），现场按比例稀释使用。

3.1 改性工艺与母液制备

改性工艺（两步法，室温水相/醇-水相完成，无需高温煅烧）：

步骤一 (KH550 化学锚固)：荧光粉 100 g 分散于 500 mL 95:5 乙醇-水混合溶剂 → 加入 KH550 2.0 wt%（占粉质量）→ 乙酸调 pH 4.5 → 室温搅拌 2 h → 60°C 干燥固化 1 h。硅烷乙氧基水解生成 Si-OH，与荧光粉表面 Al-OH 缩合形成 Si-O-Al 共价键

步骤二 (PEG 物理屏蔽)：步骤一产物分散于 500 mL 去离子水 → 加入 PEG4000 3.0 wt% → 室温搅拌 1 h → 离心 2000 rpm x 5 min → 去离子水洗涤两次 → 60°C 干燥

母液配制：改性荧光粉 100 g/L + 柠檬酸 0.1 g/L（螯合游离金属离子）+ 非离子表活剂0.1 g/L（界面润湿）+ 去离子水 → 高速均质 2000 rpm x 5 min → 超声脱泡 40 kHz x 10 min

3.2 已完成的定性评估

| 评估项目 | 方法 | 定性结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 改性粉外观 | 目视对比 | 与未改性粉接近，无明显颜色变化 | 已完成 |
| 0.5%胍胶中分散 | 等量改性粉 vs 未改性粉加入胍胶中，振荡后静置 | 改性粉沉降速度明显慢于未改性粉，可存放48h不沉降 | 已完成（定性） |
| 分散液荧光 | 365 nm 紫外灯照射 | 改性粉分散液仍呈蓝色荧光荧光颜色和亮度与未改性粉一致 | 已完成 |

初步结论：粉末改性成功改善了荧光粉在胍胶中的分散性，且改性过程未损害发光性能。定量指标（浊度保持率、Zeta 电位等）待优化实验完成后测定。

3.3 待完成工作

拟采用正交实验优化 KH550 用量、PEG 分子量、PEG 浓度和搅拌时间。评价指标为浊度保持率和 Zeta 电位。优化完成后进行 FTIR/XPS/TGA/SEM 表征验证。

四、荧光压裂液体系性能（待执行）

核心问题：荧光粉的引入是否损害压裂液既有的工程性能？这是决定荧光示踪方案能否嵌入现有压裂工艺的"及格线"。

待母液制备完成后，将母液按 1 vol% 引入 HPG 压裂液全配方体系（0.5 wt% HPG + 1 vol% 母液 + 0.3 vol% 有机硼交联剂 + 20/40 目陶粒），严格依据 SY/T 6376-2008 和 SY/T 5107-2016 行业标准，以不含荧光粉的空白 HPG 冻胶为平行对照，系统评价以下项目：

| 类别 | 测试项目 | 方法 | 依据标准 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基液 | 表观粘度、pH、密度 | 六速旋转粘度计, 170 s-1, 25°C | SY/T 5107-2016 | 待母液完成后执行 |
| 交联冻胶 | 交联时间、耐温耐剪切、粘弹性 (G'/G"), SEM | HTHP 流变仪, 170 s-1 25→120°C, 恒温 >=60 min频率扫描 0.1-10 Hz | SY/T 6376-2008 | 待母液完成后执行 |
| 悬砂 | 静态沉降 | 20/40 目陶粒, 480 kg/m3 室温+储层温度 | 行业惯例 | 待母液完成后执行 |
| 破胶 | 破胶时间、破胶液粘度、残渣含量 | APS 0.1%, 90°C 密闭毛细管粘度计+称重法 | SY/T 5107-2016 | 待母液完成后执行 |
| 地层伤害 | 滤饼伤害+岩心驱替+导流能力 | HTHP 滤失+岩心柱+API 导流室 | SY/T 6540-2002 SY/T 6302-2009 | 待母液完成后执行 |

状态：实验方案已设计，待前置实验（改性优化、母液制备）完成后执行。

五、静态吸附实验

5.1 静态吸附实验

目的：验证改性荧光粉在模拟井下环境（高温、高矿化度地层水、破胶剂）中，能否通过 PEG 脱除-氨基暴露实现从分散态向壁面锚定态的转化。

实验条件：天然砂岩岩心，模拟地层水 (NaCl 50 g/L + CaCl2 2 g/L)，荧光粉浓度 2 g/L，80°C 恒温振荡 8 h，操作后去离子水温和冲洗。设置两组对照——对照组（未改性粉，80°C）、高温+APS 组（改性粉，80°C，0.1% w/v APS），每组 n>=3。以 365 nm 紫外灯目视评估砂岩表面荧光附着情况，同步记录悬浮液 pH 变化。

| 实验组 | 紫外灯下砂岩表面观察结果 | 初步判断 |
| --- | --- | --- |
| 对照组 (未改性粉, 80°C) | 荧光很弱或不可见 大部分粉随液体流走冲洗后几乎无残留 | 无氨基锚定基团 粉与砂岩无特异性作用 |
| 高温+APS 组 (改性粉, 80°C + 0.1% APS) | 蓝色荧光明显强于高温组附着更均匀，冲洗后仍有明显荧光 | 氨基暴露更充分锚定效果显著增强 |

初步结论：无 KH550 的原始粉在砂岩表面附着较少——氨基锚定基团是必要条件。高温本身可驱动部分 PEG 脱附产生基础锚定，APS 的加入使 PEG 脱除更彻底、锚定效果最优。

5.2 锚定机制分析

基于表面化学文献 (Golub et al., 1996; Giesbers et al., 2005)，氨基(-NH₂) 与硅羟基(Si-OH) 的相互作用在水溶液中有明确的机制：

- 静电吸引（远程）：水溶液中 Si-OH 的质子自发转移至 -NH₂ → 生成 -NH₃⁺ / Si-O- 离子对，带正电的 -NH₃⁺ 与带负电的 Si-O- 产生长程库仑引力，驱动荧光粉颗粒向壁面靠近

- 氢键网络（近程）：颗粒表面 -NH₂/-NH₃⁺ 和 Si-OH 与壁面 Si-OH 之间形成多重氢键 (N-H···O-Si 和 Si-O···H-O-Si)，多齿氢键的协同强度远超单个氢键的简单加和。

关于共价键：文献数据表明 90°C/12h 条件下氨基与硅羟基难以形成 Si-N 或 Si-O-Si 共价键——锚定力主要来自静电+氢键的协同物理作用。这一机制在工程上是足够的：动态驱替实验（待执行）将检验其抵抗返排冲刷的实际能力。

六、动态驱替全流程验证（正在执行）

计划搭建模拟裂缝可视化实验装置，在完整模拟压裂施工全过程条件下检验荧光示踪的实际表现。

6.1 实验装置与方法

| 组件 | 规格 / 参数 | 状态 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岩心模型 | 天然砂岩, 50x50x100 mm 巴西劈裂法制人工贯穿裂缝 | 已完成 |  |
| 裂缝参数 | 宽度利用支撑剂控制 | 已完成 |  |
| 注入泵 | 双柱塞恒流泵, 可多段注入 | 已完成 |  |
| 温压控制 | 90°C PID +/-1°C 回压阀维持裂缝闭合应力 | 待完成 | 采购+调试 1~2 周 |
| 成像系统 | 365 nm LED + 数码相机 + 520 nm 带通滤光片 | 待完成 | 采购+组装 1~2 周 |

6.2 四阶段实验流程

阶段一（注入）：荧光 HPG 冻胶 3 PV → 记录注入压力曲线 → 评价可注入性（是否桥堵）

阶段二（关井）：90°C 密闭 12 h → PEG 热脱附+APS 加速 → 氨基暴露 → 壁面锚定

阶段三（返排）：反向注模拟地层水 5-10 CPV → 逐 CPV 测返排液浓度 → 评价附着牢固度

阶段四（取心成像）：拆卸取心，紫外拍照 → 评价空间对应性 → 探索灰度-宽度关系

三组数据（压力+浓度+图像）交叉验证构成工程可行性证据链：能注入+冲不走+看得见。

| 阶段 | 操作 | 实验条件 | 采集数据 | 预计耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注入 | 注入荧光 HPG 冻胶 3 倍裂缝体积 (3 PV) | 90°C 恒温 恒流泵注入 流量模拟井下排量 | 注入压力 vs 累计 PV 曲线 | 2~4 h |
| 二、关井破胶 | 关闭两端阀门 密闭静置 | 90°C ±1°C 回压 5 MPa 12 / 24 / 48 h | 不采集 （功能切换窗口） | 48-96 h |
| 三、返排 | 反向注入模拟地层水 5~10 倍裂缝体积 (CPV) | 90°C 0.05~0.2 mL/min 模拟地层水 (NaCl 50 g/L+CaCl₂ 2 g/L) | 逐 CPV 返排液荧光浓度 归一化浓度 vs 累计 CPV | 6~12 h |
| 四、取心成像 | 泄压→拆卸夹持器 取出岩样→紫外拍照 | 365 nm LED 520±20 nm 滤光片 f/4.0, 2s, ISO 800 | 裂缝壁面紫外图像 5 个 ROI 灰度值 | 1~2 h |

七、实验成果总结

| 实验体系 | 已完成工作 | 核心发现 | 待完成工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荧光粉基础物性 | 外观、发射色（蓝色）定性余辉、粒径、晶相密度已测定 | 发射蓝色荧光晶相纯净与标称参数吻合 | 激发/发射光谱定量余辉衰减曲线BET 比表面积 |
| 环境稳定性 | 室温水解: 7天变化不大高温水解: 有变化但可用 APS 氧化: 保持荧光未猝灭耐盐/pH: 定性完成 | 现代商用产品耐水性优于早期文献无机晶格对 APS 惰性（核心优势确证） | 全维度定量光谱数据衰减动力学参数拟合 |
| 表面改性 | KH550+PEG4000 工艺已确定，改性粉水中沉降明显慢于未改性粉 | 改性改善分散性不影响发光性能 | 正交实验优化FTIR/XPS/TGA/SEM 表征 |
| 静态吸附 | 二组对照定性完成高温+APS 组附着最效果可见 | PEG 脱除-氨基暴露-壁面锚定假说得到初步定性验证 | 定量等温线、热力学/动力学参数、区分温度 vs APS 贡献 |
| 母液+压裂液+动态驱替 | 实验方案已完整设计 | 目前完成常温简单驱替，岩石表面呈点状荧光，可能与压裂液未交联完全破胶有关，吸附能力不如完全破胶后 | 待前置实验完成后依次推进 |

当前进展：已完成荧光粉基础物性表征、环境稳定性定性测试、表面改性初步评估和静态吸附定性观测。定量数据（光谱、动力学参数、吸附等温线等）待仪器机时和后续实验推进。