## Slide 1
亲油型环氧/Fe₃O₄示踪支撑剂的 持续释放突破曲线建模及生产分配研究
Piecewise Advection-Dispersion Modeling of Sustained Tracer Release from an Oleophilic Epoxy/Fe₃O₄ Proppant for Production Allocation in Multi-Stage Fractured Horizontal Wells
能源学院 · 石油与天然气工程 · 导师：李娜

## Slide 2
1. 研究背景：工程问题
为什么需要逐段产量监测？
非常规油气占全球储量 >50%
水力压裂 + 水平井多段改造 → 每段产多少油？
现有监测手段的局限：
  ● 生产测井(PLT)：需停井作业，费用高，快照式数据
  ● 光纤传感(DAS/DTS)：前期安装成本高，需永久井下设施
  ● 化学示踪剂：压裂时随支撑剂注入，井口采样即可
示踪剂方法的致命空白：
● 实验室测释放速率 (K-P动力学)
● 井口看浓度曲线 (BTC)
● 两者之间缺一个定量桥梁 → 无法从BTC反推产量
核心问题
示踪剂从支撑剂释放 → 沿井筒输运 → 井口检测
这三个环节中，中间环节(输运)未被建模
类比理解
水龙头出水速度(释放) → 水管粗细长短(输运)
→ 水池水位变化(BTC)
不知道水管参数 = 无法从水位反推水龙头开度

## Slide 3
2. 设计思路：双组分物理分解
BTC = 段塞(高斯) + 持续释放(erfc) + tanh平滑过渡
过程一：关井段塞 → 高斯脉冲
关井96h → 示踪剂堆积在支撑剂层
开井 → 堆积段塞被冲到井口 → 脉冲峰
数学：高斯函数 C_rise(t)
参数：A(脉冲幅值)
过程二：持续释放 → erfc拖尾
生产期 → 残余示踪剂继续扩散
信号弱但持久 → 长拖尾
数学：erfc函数 C_fall(t)
参数：a(拖尾幅值), cb(尾台浓度)
平滑过渡：tanh函数
w(t) = ½[1 + tanh((t₀-t)/σ)]
早期(w→1)：高斯主导
过渡(0<w<1)：两者混合
后期(w→0)：erfc主导
σ = 4 min (固定为采样间隔)
完整模型：
C(t) = w(t)·C_rise + [1-w(t)]·C_fall + cb
6个自由参数：cb, A, a, α, Q, t₀
关键：Q(流量)可从浓度数据直接拟合恢复

## Slide 4
3. 实验方案与材料设计
单相驱替模拟焖井-开井 + 两相流验证
ESP-T示踪支撑剂制备
● 共沉淀法合成Mn掺杂Fe₃O₄纳米颗粒
● 硬脂酸(SA)表面修饰 → 亲油化
● 乳液聚合封装于环氧树脂(E51)微球
● 可掺杂多种金属/稀土 → 化学编码
释放动力学实验
● 30/60/90/120°C × 14天 × ICP-MS检测
● K-P模型拟合: C/C₀ = K·tⁿ
● n∈[0.45,0.85] → 异常输运(扩散+松弛)
单相驱替实验 (§3.7)
钢芯装填ESP-T → 饱和油 → 静置96h(关井)
→ 0.5 mL/min开井 → 每4min采样
→ 得到完整BTC (21个数据点)
两相驱替实验 (§3.8)
油水比 4:1 / 1:1 / 1:4
总流量 0.1-0.4 mL/min
稳态条件 → 通量FO代替浓度
材料性能 (ESP-T)
● 热稳定性: 357°C (远超井温80-200°C)
● 密度: 0.65 g/cm³ (自悬浮，低於水)
● 接触角: 104.6° (亲油疏水)

## Slide 5
4. 模型验证：四重证据
模型不是"凑数"——参数自校准证明物理合理性
① 流量Q恢复 (最有力)
拟合值: Q = 0.46 mL/min
泵设定: 0.50 mL/min
误差: 8% — Q是从浓度数据"读"出来的
② 停留时间MRT
拟合: 37.4 min vs 计算(管长/流速): 38.6 min
误差: 3%
③ Peclet数 (Pe = x/α = 0.934)
≈1 → 对流与弥散各半 → 渐变释放特征
与K-P结果(n=0.45-0.85)独立一致
④ 模型必要性：简单模型够用吗？
单高斯: R²=0.948
→ 50min后拖尾完全偏离
单erfc: R²=0.716
→ 峰值完全丢失
指数衰减: R²=0.752
K-P幂律: R²=-0.019 (完全不行)
统计检验
ΔAICc = 32.7 (阈值: >10 = 决定性优势)
F(3,14)=34.7, p<0.0001
Akaike权重 >0.9999
→ 双组分结构是必要的，非过度拟合

## Slide 6
5. 核心发现：47%信号来自持续释放
σ稳健性 + 温度可预测性 + 工程含义
信号分解结果
BTC面积中: 47% erfc拖尾 + 53% 高斯脉冲
→ 近一半信号来自持续扩散，非关井段塞
σ稳健性分析 (过渡宽度敏感度)
σ从2min→12min (6倍范围)
拖尾占比: 46.8% → 47.5%
变化: <1个百分点
→ 47%不是"选参数选出来的"
温度可预测性
K-P结果: K(120°C)/K(30°C) = 3.56
预测: cb也增加约3.6倍
→ 高温井中示踪信号更强
(待多温BTC实验验证)
工程含义
一次焖井 → 定期井口采样 →
长期监测信号持续 → 不需要反复关井
→ 省成本、省产量损失
两相流结果
通量FO = 浓度×油流量 → 不受水稀释
FO vs 产量: r = 0.97, RMSD = 8.3%

## Slide 7
6. 与已有工作的对比
本文 vs Gong 2024(Fuel) vs Luo 2026(Colloids Surf A)
对比维度 Gong 2024 (Fuel) Luo 2026 (Colloids Surf A) 本文 (ESP-T)
示踪剂载体 PS微球 聚合物包覆石英砂 环氧树脂微球
释放模型 K-P K-P K-P (Mt/M∞<0.6)
输运模型 无 单组分ADE 双组分ADE (高斯+erfc+tanh)
BTC物理分解 无 无 有：段塞(高斯)+拖尾(erfc)
参数自校准 无 无 Q恢复8%, MRT恢复3%
统计验证 仅R² 仅R² R²+AICc+BIC+F-test
σ稳健性 无 无 6倍范围<1pp
两相流验证 无 无 FO法, r=0.97
工程意义 定性：可监测 定性：可监测 定量：一次关井即可

## Slide 8
7. 局限性
当前工作的边界
1. 单段假设
模型假设单个压裂段均匀填充——实际多段信号重叠，需多元素解卷积
解决方案：不同段掺杂不同金属(Mn/Zn/Cu/Eu/Dy)实现化学编码
2. 稳态条件
FO校准基于稳态流——启动/关井/快速抽汲等瞬态条件需单独验证
3. 模型油
正十二烷 vs 原油：沥青质/胶质可能改变环氧润湿和扩散行为
4. 长期稳定性
>120°C, H₂S/CO₂/高矿化度盐水中环氧+硬脂酸稳定性未评估
5. 单次实验
BTC基于单次驱替实验——重复实验可增强参数置信度

## Slide 9
8. 总结
做了什么
建立了示踪支撑剂领域首个将释放动力学与井口突破信号定量连接的物理模型
BTC = 高斯脉冲(关井段塞) + erfc拖尾(持续释放) + tanh平滑过渡
怎么验证的
模型自校准恢复流量(误差8%) + 停留时间(误差3%) + Pe自洽 + 简单模型对比(ΔAICc=32.7)
发现了什么
47%信号来自持续释放(σ稳健<1pp) → 一次关井即可长期监测
cb~3.6倍温度可预测 → 高温井信号更强
工程意义
每段掺杂不同金属(含稀土) → 化学编码 → 井口采样 → 模型分解 → 逐段产量
无需井下工具，无需反复关井，全生命周期可监测
与已有工作的区别
已有：释放和输运割裂，BTC仅作经验拟合 | 本文：释放-输运-BTC分解完整链路

## Slide 10
谢谢！请老师批评指正
ESP-T: Sustained-Release Breakthrough Modeling of an Oleophilic Epoxy/Fe₃O₄ Tracer Proppant for Production Allocation in Multi-Stage Fractured Horizontal Wells