## Slide 1
亲油型环氧/Fe₃O₄示踪支撑剂的 持续释放突破曲线建模及生产分配研究
Piecewise Advection-Dispersion Modeling of Sustained Tracer Release from an Oleophilic Epoxy/Fe₃O₄ Proppant for Production Allocation in Multi-Stage Fractured Horizontal Wells
能源学院 · 石油与天然气工程 · 导师：李娜

## Slide 2
1. 研究背景与工程问题
为什么需要逐段产量监测？现有方法的局限在哪里？
大背景
● 非常规油气(页岩气/致密油)占全球探明储量 >50%
● 水力压裂+水平井多段改造是核心技术
● 一口井压裂10-20段，每段产多少油？不知道
现有监测手段
● PLT(生产测井): 需停井、费用高、快照式
● DAS/DTS(光纤): 前期安装贵、需永久井下设施
● 化学示踪剂: 随支撑剂注入、井口采样即可 → 最便宜
示踪剂方法的空白
实验室: K-P动力学方程 → 释放速率 K, 扩散指数 n
井口: BTC(突破曲线) → 浓度随时间变化
↓ 中间缺失: 示踪剂从支撑剂出来后如何沿井筒输运？
→ 缺少释放-输运耦合模型 = 无法从BTC反推产量
类比理解
水龙头出水速度 = 释放动力学 (K-P)
水管粗细长短 = 输运过程 (ADE)
水池水位变化 = 井口BTC
不知道水管参数 → 无法从水位反推水龙头开度
已有研究的不足
Gong 2024 (Fuel): K-P拟合释放 → 没有输运模型
Luo 2026 (Colloids Surf A): K-P+单组分ADE → 不分解BTC
→ 均未建立释放-输运-信号分解的完整链路

## Slide 3
2. BTC的物理构成：两个过程叠加
关井段塞(高斯脉冲) + 持续释放(erfc拖尾)
过程一：关井段塞 → 高斯脉冲
① 关井96h → 示踪剂从环氧基质持续扩散
② 无流动 → 示踪剂堆积在支撑剂层+近井地带
③ 开井 → 堆积段塞被一股脑冲向井口
④ 形状: 先快速上升(段塞到达)→快速下降(段塞通过)
⑤ 数学描述: 高斯函数 (钟形曲线)
C_rise(t) = cb + (A·d)/√(16παQt·d²) × exp(-z²)
关键参数: A(脉冲幅值)—A越大=关井堆积越多
过程二：持续释放 → erfc拖尾
① 生产期 → 残余示踪剂继续从环氧扩散
② 信号比脉冲弱得多，但非常持久
③ 形状: 缓慢下降的长拖尾
④ 数学描述: erfc函数 (互补误差函数)
C_fall(t) = cb + a/2 × erfc(-z)
关键参数: a(拖尾幅值), cb(尾台浓度)
为什么必须分离？
脉冲和拖尾在时间上重叠
→ 段塞还没完全通过，拖尾已经开始
→ 肉眼无法从BTC中区分两者的贡献
→ 必须用数学方法分解
tanh平滑过渡函数
w(t) = ½[1 + tanh((t₀-t)/σ)]
● w→1 (早期): 高斯主导
● 0<w<1 (过渡): 两者混合
● w→0 (后期): erfc主导
● σ = 4 min (固定=采样间隔)
● t₀ = 25.7 min (拟合值): 过渡中心
比喻: 调音台推子——一个推下同时另一个拉起

## Slide 4
3. 完整数学模型
6自由参数 + 7派生量 = 完整的物理描述
一维对流-弥散方程 (ADE)
∂C/∂t + v·∂C/∂x = D·∂²C/∂x²
v = 4Q/(πd²) — 平均对流速度 (cm/min)
D = α·v — 纵向弥散系数 (cm²/min)
其中: Q=体积流量, d=管径5mm, α=弥散度
无量纲距离变量 z
z = (xπd² - 4Qt) / √(16αQtπd²)
完整模型 (Eq.2)
C(t) = cb + w(t)·C_rise + [1-w(t)]·C_fall
展开:
C(t) = cb + w(t)×(Ad)/√(16παQt·d²)×exp(-z²)
+ [1-w(t)]×(a/2)×erfc(-z)
7个参数 (σ固定，6个自由)
cb: 尾台浓度 (基线) | A: 脉冲幅值 | a: 拖尾幅值
α: 纵向弥散度(cm) | Q: 有效流量(cm³/min) | t₀: 过渡中心(min)
σ: 过渡宽度 = 4 min (固定)
派生物理量
Peclet数: Pe = x/α = 0.934
→ Pe≈1 对流弥散各半: 渐变释放特征
平均流速: v = 4Q/(πd²) = 2.59 cm/min
平均停留时间: MRT = x/v = 38.6 min
对流输运时间: t_bt = xπd²/(4Q) = 38.6 min
高斯积分占比: 53%
erfc积分占比: 47%
Peclet数物理含义
Pe>>1: 对流主导(河流)
Pe<<1: 弥散主导(墨水滴入水)
Pe≈1: 两者相当 → 本文0.934
与K-P结论(n=0.45-0.85,异常输运)独立一致

## Slide 5
4. 拟合算法与步骤
两步优化策略：差分进化(全局) + L-BFGS-B(局部精修)
数据
21个数据点 (t>0, 5-105 min, 间隔4 min)
浓度归一化 C/C₀ ∈ [0, 1]
第一步: 差分进化 (Differential Evolution)
种群大小: 50 | 最大迭代: 2000
变异因子: (0.5, 1.5) 自适应 | 交叉率: 0.9
4次独立运行 (seed=42,123,456,789) 取最优
为什么用DE？
● 7维参数空间高度非凸 → 多局部极小值
● DE不依赖梯度 → 不会陷入局部最优
● 4种子重复 → 确保可复现性
第二步: L-BFGS-B (拟牛顿法)
最大迭代: 20000 | 容差: 10⁻¹⁶
初值: DE最优解
利用梯度 → 精确收敛到邻域内最小值
→ 全局探索(DE) + 局部精修(L-BFGS) 互补
目标函数: MSE
MSE = (1/N)·Σ[C_model(tᵢ;p) - C_meas(tᵢ)]²
p = {cb, A, a, α, Q, t₀}
参数边界约束
cb: [0, 0.4] 基线非负
A: [0.1, 10⁶] 幅值为正
a: [0.1, 50] | α: [0.01, 10⁵] cm量级
Q: [10, 5000] cm³/min | t₀: [5, 40] min
σ: [0.5, 15] 固定为4
拟合质量
R² = 0.9939 (21点, 7参数)
RMSE = 0.0210
但不靠R²说话——靠物理验证 (见下页)

## Slide 6
5. 模型验证：四重物理证据
拟合好(R²=0.994)只是第一步——真正的验证是参数自校准
① 流量Q恢复 (最有力证据)
模型拟合的 Q = 0.46 mL/min
泵设定值 = 0.50 mL/min
→ 误差 8%
Q不是调参调出来的——是从浓度数据中读出来的
→ 模型抓住了真实的物理过程
② 停留时间 MRT
拟合 MRT = 37.4 min
计算值 (管长/流速) = 38.6 min
→ 误差 3%
③ Peclet数自洽
拟合 Pe = x/α = 0.934 ≈ 1
→ 对流和弥散各占一半: 渐变释放特征
→ 与K-P结论(n=0.45-0.85)独立一致
两个独立方法(ADE+K-P)指向同一物理机制
④ 模型必要性: 简单模型够用吗？
试了4个替代模型 (相同数据+相同拟合协议)
单高斯: R²=0.948 → 峰值可，拖尾完全偏
单erfc: R²=0.716 → 拖尾可，峰值丢失
指数衰减: R²=0.752 → 更差，无物理含义
K-P幂律: R²=-0.019 → 完全不适用BTC
统计检验 (AICc/BIC/F-test)
ΔAICc = 32.7 (阈值: >10 = 决定性优势)
F(3,14) = 34.7, p = 1.2×10⁻⁶
Akaike权重 > 0.9999
→ 双组分结构是必要的，不是过度拟合

## Slide 7
6. 模型选择：AICc / BIC / F检验
从统计学上证明双组分模型的必要性
AICc (小样本校正赤池信息准则)
AICc = N·ln(RSS/N) + 2k + 2k(k+1)/(N-k-1)
N=21 (数据点) | k=参数个数 | RSS=残差平方和
第一项: 拟合优度 (越小越好)
第二项+第三项: 对参数数的惩罚 (防止过拟合)
→ AICc越小 = 性价比越高
BIC (贝叶斯信息准则)
BIC = N·ln(RSS/N) + k·ln(N)
对参数数惩罚更重 (因为ln(N)>2)
→ 更保守: 更倾向简单模型
F检验 (双组分 vs 单高斯)
H₀: 简化模型(单高斯)已足够
F = [(RSS₁-RSS₂)/(k₂-k₁)] / [RSS₂/(N-k₂)]
F(3,14) = 34.7
p = 1.2×10⁻⁶ << 0.05
→ 拒绝H₀: 双组分改进不是随机波动
5模型对比结果
模型 k R² AICc ΔAICc
双组分tanh 7 0.9939 -139.70 0.00 ★
单高斯 4 0.9482 -107.04 32.66
单erfc 4 0.7159 -71.28 68.42
指数衰减 3 0.7517 -77.20 62.51
K-P幂律 3 -0.0193 -47.54 92.16
Akaike权重 (模型为最优的概率)
wᵢ = exp(-Δᵢ/2) / Σⱼexp(-Δⱼ/2)
双组分: >0.9999
单高斯: ~0 (3×10⁻⁸)
→ 双组分几乎是"确定的最优模型"
物理含义
单高斯只能描述脉冲通过 → 无法描述持续释放
单erfc只能描述缓慢下降 → 无法描述峰
唯有双组分同时抓住两者 → 印证了
BTC = 段塞(高斯) + 拖尾(erfc) 的物理假设

## Slide 8
7. 核心发现：47%信号来自持续释放
σ敏感性分析 + 温度预测 + 工程意义
信号分解
积分C_rise: 53% (关井段塞)
积分C_fall: 47% (持续释放)
→ 井口检测到的示踪剂近一半不是关井积攒的
→ 而是生产期持续从支撑剂里扩散出来的
σ稳健性分析
σ变化范围: 1.98 ~ 11.89 min (6倍)
拖尾占比变化: 46.8% → 47.5%
总变化: < 1个百分点
→ 47%的结论不依赖于特定σ值
σ=4 min(采样间隔): 46.9%
σ=3.96 min(拟合值): 46.9%
→ 两者完全一致
温度可预测性
K(30°C) = 0.055, K(120°C) = 0.196
K比值 = 0.196/0.055 = 3.56
预测: cb也增加约3.6倍
→ 高温井中示踪信号更强 → 更容易监测
(尚未用多温BTC实验直接验证)
工程含义
一次焖井 → 定期井口采样
47%拖尾持续供给 → 信号不衰减到零
→ 长期监测不需要反复关井
→ 降低成本 + 避免产量损失
两相流: FO通量法
FO = C_oil × Q_oil (μg/min)
浓度受水稀释 → 通量不受稀释影响
FO vs 设定产量: r = 0.97, RMSD = 8.3%

## Slide 9
8. ESP-T材料设计与性能
环氧树脂为何优于已有示踪支撑剂
合成路线
① 共沉淀: Fe²⁺+Fe³⁺+Mn²⁺ → Mn-Fe₃O₄ (10nm)
② 硬脂酸修饰: SA-COOH + Fe₃O₄-OH → 亲油表面
③ 乳液聚合: 环氧E51+T31固化剂+空心玻璃微珠
→ ESP-T微球 (40-70目)
可掺杂多种金属/稀土: Mn/Zn/Cu/Eu/Dy → 化学编码
已有示踪支撑剂的局限
包覆型陶瓷: 密度1.5 g/cm³ → 输运难
PS微球: 耐温<200°C → 井下变形
→ 需要低密度+高耐温+化学稳定
环氧树脂优势
耐温357°C (远超井温80-200°C)
密度0.65 g/cm³ < 水 → 自悬浮
硬脂酸改性: WCA 72°→105° (亲水→亲油)
→ 示踪剂只往油相释放，不往水相
ESP-T性能一览
球度/圆度: >0.9
破碎率(52MPa): 2.9%
酸溶解度: 3.3% (<5%标准)
油过滤时间: 5min (纯环氧15min) ↓66%
水过滤时间: 28min (纯环氧3min) ↑10×
释放机制 (K-P模型)
n ∈ [0.45, 0.85] → 异常输运
= Fick扩散 + Case-II松弛 共控
物理图像:
溶剂(油)渗透 → 环氧溶胀 → 玻璃芯/凝胶层
→ 凝胶层维持恒定扩散通量
→ 产生BTC中的持续低浓度拖尾
K-P有效范围
Mt/M∞ < 0.6 → 仅用于早中期释放拟合
14天C/C₀>1 → 为外推无效区(仅可视化)

## Slide 10
9. 两相流验证：从浓度到通量
如何在水存在下仍然准确追踪油产量？
问题: 水稀释
真实井中油水两相共存
水稀释 → 示踪剂浓度下降
→ 浓度 ≠ 释放速率 (被稀释效应掩盖)
实验: 油水比4:1/1:1/1:4, 流量0.1-0.4mL/min
结果: 浓度随流量↑而↓ (纯稀释), 与OWR无关
→ 浓度不能作为产量的代用指标
解决方案: 通量FO
FO = C_oil × Q_oil (μg/min)
稳态下: FO = ESP-T释放速率
→ 通量不受稀释影响 = 只反映释放
验证
FO vs OWR: FO随OWR↑ (更多油润湿面积)
FO vs 总流量: 无关 (释放速率不由流速决定)
FO → 产量转换
归一化FO = FO_两相 / FO_单相基准
FO_单相基准 = 3.187 ± 0.15 μg/min
(三次重复, 均值±SD)
vs 设定产量: r = 0.97, p = 0.006
RMSD = 8.3%
→ 即使有水，也能从FO恢复油产量
不确定性
主要来源: FO基准重复性 ±4.7%
→ 每批ESP-T + 每个目标温度需单独校准
工程含义
两相流条件下:
● 不看浓度 → 看通量FO
● FO = 浓度×油流量 (均可井口测量)
● 对比单相FO基准 → 得到该段产量占比
● 无需知道支撑剂层参数 → 方法自包含

## Slide 11
10. 与已有工作的系统对比
12个维度全面比较 | △ = 本文独有的能力
对比维度 Gong 2024(Fuel) Luo 2026(CSA) 本文(ESP-T)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
示踪剂载体 │ PS微球 │ 聚合物包覆石英砂 │ 环氧树脂微球
释放模型 │ K-P │ K-P │ K-P (Mt/M∞<0.6)
输运模型 │ 无 │ 单组分ADE │ 双组分ADE (高斯+erfc+tanh) △
BTC物理分解 │ 无 │ 无 │ 段塞(高斯) + 拖尾(erfc) △
参数自校准 │ 无 │ 无 │ Q恢复8%, MRT恢复3% △
模型选择统计 │ 仅R² │ 仅R² │ R² + AICc + BIC + F-test △
σ稳健性分析 │ 无 │ 无 │ 6倍范围 <1pp △
温度可预测性 │ 无 │ 无 │ cb~3.6× (K(T)关联) △
两相流验证 │ 无 │ 无 │ FO法, r=0.97 △
多元素编码 │ 无 │ 无 │ Mn/Zn/Cu/稀土 △
释放-输运耦合 │ 无 │ 无 │ cb ↔ K(T) ↔ BTC △
工程指导 │ 定性:可监测 │ 定性:可监测 │ 定量:一次关井即可 △

## Slide 12
11. 局限性
当前工作的边界与下一步方向
1. 单段假设
模型: 单个压裂段均匀填充
实际: 多段信号重叠 + 支撑剂非均匀分布
方案: 多元素化学编码 → 每个信号独立拟合
2. 稳态条件
FO校准: 基于稳态流动
实际: 启动/关井/快速抽汲 → 瞬态偏差
3. 模型油
实验: 正十二烷 (C₁₂H₂₆)
实际: 原油含沥青质/胶质 → 改变润湿+扩散
4. 化学稳定性
已验证: ≤120°C 正十二烷
未评估: >120°C, H₂S, CO₂, 高盐卤水
5. 实验重复性
BTC: 单次驱替实验
重复实验 → 增强参数置信区间
下一步工作方向
短期 (1-2月):
● 补做多温BTC实验 (验证3.6倍预测)
● Bootstrap参数CI (N=21的限制)
● BTC重复实验 (验证可重复性)
中期 (3-6月):
● 多元素(Zn/Cu/Eu)掺杂+混合BTC解卷积
● 原油替代正十二烷 (验证润湿扩散差异)
● 多段并联驱替 (模拟多段信号叠加)
长期 (6-12月):
● 高温高压(>150°C, >20MPa)稳定性测试
● H₂S/CO₂/高盐兼容性 → 井下适应性
● 无量纲放大: Pe数不依赖尺度 → 现场预测

## Slide 13
12. 总结
一、做了什么
建立了示踪支撑剂领域首个释放-输运-BTC分解的完整物理模型
C(t) = cb + w(t)×高斯(关井段塞) + [1-w(t)]×erfc(持续释放) | tanh平滑过渡 | 6自由参数
二、怎么验证的
① Q自校准: 拟合0.46 vs 泵设0.50 mL/min → 误差8%
② MRT: 37.4 vs 38.6 min → 误差3%
③ Pe=0.934≈1 → 与K-P异常输运(n=0.45-0.85)独立一致
④ AICc/BIC/F-test: 双组分压倒性优于单组分 (ΔAICc=32.7, p<10⁻⁶)
三、发现了什么
47%信号来自持续释放(erfc拖尾) — σ从2→12min变化<1pp — 不是参数选择造成的假象
cb~3.6倍温度可预测 — K(T)与BTC耦合的定量证据
FO通量法: 两相流中不受水稀释 — r=0.97, RMSD=8.3%
四、与已有工作的本质区别
已有: BTC被当作"需要拟合的曲线" (K-P拟合 + 单组分ADE) | 本文: BTC被理解为"两个物理过程的叠加"并实验证明这种理解能自校准恢复流量
五、工程价值
多元素化学编码(含稀土) → 一次焖井 → 定期井口采样 → 模型分解 → 逐段产量 → 无需井下工具 → 全生命周期可监测

## Slide 14
谢谢！请老师批评指正
Piecewise Advection-Dispersion Modeling of Sustained Tracer Release from an Oleophilic Epoxy/Fe₃O₄ Proppant for Production Allocation in Multi-Stage Fractured Horizontal Wells