## Slide 1
用于压裂裂缝监测的 荧光压裂液体系构建与性能研究
培养单位：成都理工大学能源学院 专 业：石油与天然气工程 导 师：李娜 研 究 生：郝乐乐
硕士学位论文答辩

## Slide 2
答辩信息
论文题目：用于压裂裂缝监测的荧光压裂液体系构建与性能研究
培养单位：成都理工大学能源学院
专 业：石油与天然气工程（油气田开发方向）
导 师：李娜
研 究 生：郝乐乐
已修学分：已修够学分 | 学位英语：80分
研究方向：油田化学

## Slide 3
目 录
一、选题依据及意义
二、国内外研究现状及存在问题
三、研究目标与技术路线
四、荧光粉基础物性与表面改性
五、荧光压裂液体系构建与性能评价
六、裂缝壁面吸附与动态驱替验证
七、现场施工工艺与经济性评估
八、创新点与结论

## Slide 4
一、选题依据及意义——研究背景
▎ 水力压裂是非常规油气资源商业化开发的核心技术
• 全球已完成逾250万次压裂施工，累计为美国新增可采石油储量约30%、天然气约90%
• 裂缝延伸范围直接决定储层改造体积（SRV）——页岩油气产能的关键控制参数
▎ 现有裂缝监测技术的结构性缺陷：缺乏原位实物证据
• 微地震、DAS/DTS、示踪剂等均属间接测量，依赖反演，多解性强
• 压后取心作为最直接验证手段，现有技术难以在岩心上留下可辨识标记
• 裂缝诊断结果始终缺乏"可取证"的实物依据
▎ 荧光示踪技术：弥补"信号-实物"鸿沟的可行路径
• 向压裂液中引入荧光标记材料，压后取心在紫外下直接观察荧光分布
• 已有探索：Ishida等(2025)荧光树脂、Guryanov等(2019)量子点微球
• 核心工程问题：如何在常规胍胶压裂液内实现荧光示踪材料的稳定输送与壁面锚定？

## Slide 5
一、选题依据及意义——技术方案对比与定位
本研究以 SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺ 无机长余辉荧光粉为示踪介质、 HPG胍胶冻胶为压裂液载体，构建与现有压裂工艺完全兼容的 压裂液波及范围可视化方法。 该无机荧光粉的核心优势在于： 发光中心（Eu²⁺）受刚性晶格保护，对过硫酸铵破胶剂的 氧化环境具有本征化学惰性——确保示踪材料在破胶返排 全过程中保持荧光信号完整性。 技术定位：微地震/DAS等间接监测方法的辅助校准工具 ——通过压后取心实物证据验证间接反演结果的可靠性。
方法 | 测量方式 | 原位证据 | 微裂缝 | 定量能力
微地震 | 间接反演 | 否 | 否 | 否
DAS/DTS | 间接反演 | 否 | 部分 | 半定量
化学示踪剂 | 返排分析 | 否 | 否 | 半定量
放射性示踪 | 返排分析 | 否 | 否 | 否
荧光树脂 | 直接成像 | 是 | 差 | 否
本研究 | 取心+紫外成像 | 是 | 可 | 半定量

## Slide 6
目 录
一、选题依据及意义
二、国内外研究现状及存在问题
三、研究目标与技术路线
四、荧光粉基础物性与表面改性
五、荧光压裂液体系构建与性能评价
六、裂缝壁面吸附与动态驱替验证
七、现场施工工艺与经济性评估
八、创新点与结论

## Slide 7
二、国内外研究现状
▎ 裂缝监测技术
• DAS/DTS：Molenaar(2012)首次井下应用 → Jin & Roy(2017)低频DAS-裂缝几何定量关系
• 微地震：Maxwell(2002)Barnett页岩裂缝网络成像 → SRV概念(Mayerhofer 2010)
• 示踪剂：化学示踪剂返排分析(Salman 2014) → 量子点微球GeoSplit(Guryanov 2019)
• 共性局限：间接反演多解性强，裂缝真实空间展布难以唯一确定
▎ 荧光示踪裂缝可视化
• 直接可视化路线：荧光树脂(Chen 2014, Takeuchi 2025)——与常规压裂工艺不兼容
• 返排分析路线：量子点、碳点、介孔硅纳米颗粒——依赖间接信号，无法在壁面留下实物标记
▎ 稀土铝酸盐荧光材料
• SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺：Matsuzawa(1996)首次报道 → 余辉亮度比ZnS:Cu,Co高10倍以上
• 表面包覆：SiO₂(Qi 2017)、ALD Al₂O₃/TiO₂(Karacaoglu 2020)、KH570桥联(Lyu 2020)
• 研究空白：所有包覆方案均面向涂料/塑料行业，压裂液工程环境的系统验证尚属空白

## Slide 8
二、存在的主要问题与研究空白
当前存在三个层次的技术缺口：
① 材料层面——分散悬浮稳定性
高密度荧光粉(3.6~4.0 g/cm³)在HPG基液(~1.0 g/cm³)中悬浮稳定性未解决；
荧光粉溶出多价阳离子(Al³⁺/Ca²⁺)可能干扰胍胶交联反应
② 工艺层面——"分散-吸附"功能时序切换
注入期需稳定悬浮（亲水分散），关井后需壁面锚定（化学结合），需求截然相反；
缺乏利用压裂施工自身时序（注入→关井→返排）驱动功能切换的工程化方案
③ 评价层面——动态全流程验证缺失
已有研究多采用静态浸泡/简单注入后成像，跳过了注入剪切、关井破胶和返排冲刷三个工程必经环节；
动态驱替模拟"注入—破胶—返排"全过程条件下的荧光示踪效果尚未被验证

## Slide 9
目 录
一、选题依据及意义
二、国内外研究现状及存在问题
三、研究目标与技术路线
四、荧光粉基础物性与表面改性
五、荧光压裂液体系构建与性能评价
六、裂缝壁面吸附与动态驱替验证
七、现场施工工艺与经济性评估
八、创新点与结论

## Slide 10
三、研究目标与技术路线
▎ 研究目标
以SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺为示踪介质、HPG压裂液为载体，以压后取心紫外直接观察为检测手段，
构建一种与现有压裂工艺完全兼容的压裂液波及范围实物验证方法。
▎ 研究内容（六部分）
（1）荧光粉基础物性表征与储层环境适应性评价
（2）KH550+PEG4000双层表面改性工艺优化与协同分散机理
（3）高浓度荧光母液研制与压裂液体系标准化性能评价
（4）"分散-吸附"功能切换机制与砂岩壁面吸附规律
（5）动态驱替模拟压裂-返排全过程与荧光信号半定量分析
（6）"母液预配+在线稀释"现场施工工艺方案与经济性评估
▎ 主线：材料改性 → 体系构建 → 动态验证 → 工程转化

## Slide 11
三、技术路线图
染料类型优选 （稀土铝酸盐荧光粉）
荧光粉物性研究 （热/氧化/耐盐/pH）
颗粒表面修饰 （KH550+PEG4000双层）
荧光压裂液研究
└─ 母液配制（≥40 g/L）
└─ 基液性能评价
└─ 交联冻胶/悬砂/破胶
岩心吸附研究
├─ 静态吸附（热力学/动力学）
└─ 动态驱替（五步串联流程）
判读方法建立
施工方案设计 （母液预配+在线稀释）
───────▶
───────▶
───────▶
性能评价依据：SY/T 6376-2008《压裂液通用技术条件》| SY/T 5107-2016《水基压裂液性能评价方法》

## Slide 12
目 录
一、选题依据及意义
二、国内外研究现状及存在问题
三、研究目标与技术路线
四、荧光粉基础物性与表面改性
五、荧光压裂液体系构建与性能评价
六、裂缝壁面吸附与动态驱替验证
七、现场施工工艺与经济性评估
八、创新点与结论

## Slide 13
四、荧光粉基础物性——材料表征与环境适应性
▎ 基础物性
• 材料：商用SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺（固相法合成，1000目，D50≈13μm）
• 表征：XRD晶相分析 | SEM-EDS形貌与元素 | 激光粒度分布 | 荧光激发/发射光谱+余辉衰减曲线
▎ 储层环境适应性评价（实验数据待补充）
• 热稳定性：60~150°C，0~168h → 获取发光衰减速率常数k和半衰期t₁/₂
• 化学稳定性：NaCl 0~100 g/L，90°C → 同步监测pH以评估水解程度
• 氧化稳定性：过硫酸铵0~0.2% w/v，90°C → 关键指标——与有机荧光材料的本质区别
• pH适应性：pH 3~11缓冲溶液，90°C
▎ 拟合模型：一级衰减动力学 ln(I/I₀) = -kt（每项实验）

## Slide 14
四、双层表面改性方案设计
▎ 改性目标：构建兼具三重功能的双层结构
内层 — KH550硅烷偶联剂
• 化学锚固：Si-O-Al共价键锚定荧光粉表面
• 功能基团：末端-NH₂（氨基）——为岩石壁面Si-OH提供吸附活性位点
• 耐水解屏障：致密硅氧烷网络阻隔水分子渗透
外层 — PEG4000（聚乙二醇，Mw=4000）
• 物理屏蔽：长链构象熵+渗透排斥 → 空间位阻分散
• 可脱附设计：高温+氧化条件下PEG链从颗粒表面脱附
• 暴露活性位点：脱附后释放KH550氨基 → 与岩石Si-OH锚定
▎ 协同分散体系：柠檬酸（螯合屏蔽Al³⁺）+ Triton X-100（界面润湿）+ PEG（空间位阻）
▎ 工艺优化：L9(3⁴)正交实验——KH550用量×PEG分子量×PEG浓度×搅拌时间

## Slide 15
四、改性粉在胍胶基液中的分散稳定性
▎ 六组对照实验设计——量化各组分独立贡献与协同效应
组1：双层改性粉 + HPG基液（空白对照）
组2：空白 + 0.1 wt%柠檬酸（螯合Al³⁺）
组3：空白 + 0.05 wt% Triton X-100（界面润湿）
组4：空白 + 5 wt% PEG4000（额外空间位阻）
组5：空白 + 柠檬酸 + Triton（两两组合）
组6：空白 + 柠檬酸 + Triton + PEG（三者全加）
▎ 评估指标
• 静态沉降曲线：相对浊度保持率 vs 时间（0~120 min）
• 激光粒度：D50和Span值随时间变化（反映团聚动力学）
• Zeta电位-pH曲线（颗粒表面电荷稳定性）
▎ 协同效应量化：协同项 = 组6效果 - (组2+组3+组4 - 3×组1)
▎ 交联影响验证：含/不含荧光粉的HPG冻胶交联时间、G'/G"粘弹性、SEM微观结构对比

## Slide 16
目 录
一、选题依据及意义
二、国内外研究现状及存在问题
三、研究目标与技术路线
四、荧光粉基础物性与表面改性
五、荧光压裂液体系构建与性能评价
六、裂缝壁面吸附与动态驱替验证
七、现场施工工艺与经济性评估
八、创新点与结论

## Slide 17
五、荧光压裂液体系构建——母液制备与基液评价
▎ 高浓度荧光母液制备
• 浓度目标：40~60 g/L（改性荧光粉 + 柠檬酸 + Triton X-100 + 去离子水）
• 工艺：高速均质机10000~15000 rpm × 5 min → 超声40 kHz × 10 min脱泡
• 质量指标：7天静置分层≤5% | 离心浊度比TR≥0.90 | 荧光强度保持率≥90%
▎ 荧光压裂液终液
• 配方：0.5 wt% HPG基液 + 0.5% v/v荧光母液 → 复配得终液
• 基液评价（SY/T 5107-2016）：表观粘度（170 s⁻¹, 25°C）、pH、密度
• 与空白HPG基液对比 → 验证荧光母液不显著改变基液基础物理性质
▎ 交联冻胶性能（SY/T 5107-2016）
• 交联剂：有机硼延缓交联剂0.3% v/v
• 耐温耐剪切：25→120°C，170 s⁻¹恒剪 → 表观粘度≥50 mPa·s维持60 min以上
• 粘弹性：振荡频率扫描0.1~10 Hz → G' > G"弹性主导准则（支撑剂悬浮能力）

## Slide 18
五、压裂液性能评价——悬砂/破胶/地层伤害
▎ 悬砂性能（SY/T 6376-2008）
• 20/40目陶粒（~2.7 g/cm³, 480 kg/m³），室温/储层温度
• 标准：储层温度下沉降速度 ≤ 0.5 mm/min
▎ 破胶性能（SY/T 5107-2016）
• 破胶剂：过硫酸铵0.05~0.2% w/v，60~120°C → 破胶至粘度≤10 mPa·s
• 残渣含量：过滤-干燥-称重法（mg/L），与空白HPG冻胶对比
▎ 地层伤害评价
• 滤饼伤害：HPHT滤失仪，3.5 MPa / 90°C → 滤饼厚度+SEM形貌+EDS分布
• 岩心驱替伤害（SY/T 6540-2002）：伤害前后煤油渗透率对比，剥离荧光粉增量贡献ΔD
• 导流能力（SY/T 6302-2009）：API导流室，20/40目陶粒，闭合压力10~60 MPa
核心结论：荧光母液的引入不显著损害压裂液工程性能

## Slide 19
目 录
一、选题依据及意义
二、国内外研究现状及存在问题
三、研究目标与技术路线
四、荧光粉基础物性与表面改性
五、荧光压裂液体系构建与性能评价
六、裂缝壁面吸附与动态驱替验证
七、现场施工工艺与经济性评估
八、创新点与结论

## Slide 20
六、"分散-吸附"功能切换机制
▎ 核心工作假说：利用压裂工程时序驱动表面化学功能切换
注入阶段（分散态）
PEG4000外层充分伸展 → 空间位阻排斥 → 颗粒均匀悬浮
KH550氨基被PEG屏蔽 → 不与HPG/交联剂发生副反应
关井破胶阶段（切换窗口）
过硫酸铵氧化 + 90°C高温 → PEG链从颗粒表面脱附
KH550末端-NH₂暴露 → 质子化为-NH₃⁺
返排+取心阶段（锚定态）
三级协同锚定机制：
① 静电吸附：-NH₃⁺ ⟷ 砂岩表面Si-O⁻
② 氢键：-NH₂···HO-Si≡
③ 化学缩合：-NH₂ + HO-Si → -NH-Si + H₂O（高温催化）
▎ 化学证据（FTIR + XPS + Zeta电位交叉验证）——实验数据待补充

## Slide 21
六、静态吸附实验——热力学与动力学
▎ 批吸附实验设计
• 砂岩薄片(10×10×2 mm) + 破胶处理荧光粉悬浮液(0.1~5.0 g/L)
• 模拟地层水(50 g/L NaCl + 2 g/L CaCl₂)，25/50/80°C恒温振荡至平衡
• UV-Vis/荧光光谱仪测定残余浓度 → 计算单位面积吸附量(μg/cm²)
▎ 等温吸附模型拟合
• Langmuir: q_e = q_max·K_L·C_e/(1+K_L·C_e)
• Freundlich: q_e = K_F·C_e^(1/n)
• Temkin —— 以R²和AIC准则选择最优模型
▎ 热力学参数（Van't Hoff方程）
• ΔG° = -RT·ln(K_L)：判断吸附自发性 → 预期ΔG° < 0
• ln(K_L) vs 1/T → ΔH°（吸附热）和ΔS°（熵变）
▎ 动力学模型
• 拟一级：ln(q_e-q_t) vs t | 拟二级：t/q_t vs t | 颗粒内扩散：q_t vs t^(1/2)
• 识别速率控制步骤（膜扩散/颗粒内扩散/表面吸附）

## Slide 22
六、动态驱替四阶段实验——工程可行性完整证据链
实验装置：可调节裂缝宽度的岩心夹持系统（砂岩/巴西劈裂法造缝/0.1~2.0 mm）
阶段一 ▸ 注入
荧光HPG压裂液+有机硼交联剂在线混配，90°C恒流注入3倍裂缝体积
证据A：注入端压力-注入PV曲线 → 判断颗粒堵塞/架桥（p_in是否单调上升无平台）
阶段二 ▸ 关井破胶
回压5 MPa，90°C密闭12 h，过硫酸铵破胶 → PEG脱附+KH550氨基暴露
此为"分散→吸附"功能切换的静态窗口期，不采集数据
阶段三 ▸ 返排
模拟地层水反向低速驱替5~10倍裂缝体积
证据B：返排液荧光浓度-CPV曲线 → 计算净残留率（目标>90%）→ 验证锚定牢固度
阶段四 ▸ 取心+紫外成像
拆卸岩心，365 nm紫外+520±10 nm带通滤光片成像（所有参数锁定不变）
证据C：裂缝壁面紫外图像+ImageJ灰度分析 → 验证空间对应性

## Slide 23
六、荧光信号与裂缝几何的半定量关系
▎ 分析框架：递进式——无论实验结果落在哪个层次，结论都有实证支撑
核心层次：定性空间对应验证
• 四种裂缝宽度梯度(0.1/0.5/1.0/2.0 mm) × 3平行样 = 12块
• 信噪比SNR≥3:1判定"可检出"，目标：>90%岩样可检出荧光 → 定性验证成功
探索层次：半定量灰度-裂缝宽度关系
• 裂缝宽度(横坐标) vs 5个ROI平均灰度值(纵坐标)，Spearman秩相关系数ρ
• 若ρ≥0.85且p<0.01 → 灰度可作为裂缝宽度的半定量判据
• 若ρ<0.6 → 荧光信号仅保留"有/无"定性判读功能
▎ 重要边界条件（防止不当外推）
该半定量关系受控于：同一砂岩类型 + 同一成像参数 + 同一荧光粉批次
不具备跨条件的绝对定量测量能力

## Slide 24
目 录
一、选题依据及意义
二、国内外研究现状及存在问题
三、研究目标与技术路线
四、荧光粉基础物性与表面改性
五、荧光压裂液体系构建与性能评价
六、裂缝壁面吸附与动态驱替验证
七、现场施工工艺与经济性评估
八、创新点与结论

## Slide 25
七、"母液预配+在线稀释"现场施工工艺方案
▎ 工艺设计思路：避免现场干粉直接加入——粉尘污染+分散不均+结块
步骤一：母液预配（配液区）
• 专用配制罐(5~10 m³) + 高速搅拌500~1000 rpm × 30 min + 工业超声40 kHz
• 浓度40 g/L，静置2 h分层≤5%方可放行，有效期7天
步骤二：在线稀释（混砂车上游）
• 隔膜计量泵(精度±1%) → SMX型静态混合器(DN50, ≥1 m) → 0.5% v/v在线注入HPG主路
• 混合后进入混砂车汇合支撑剂 → 高压泵组注入井筒
步骤三：在线质量控制
• 每30 min取样：便携式荧光分光光度计(520 nm) + 便携式粘度计
• 容许偏差：浓度±15%，粘度±10%空白HPG基液值

## Slide 26
七、经济性对比分析与环保安全性
▎ 单井材料估算（四川盆地典型页岩气水平井：8段/16000 m³）
• 荧光母液：80 m³（0.5% v/v稀释比）→ 荧光粉3200 kg（40 g/L母液浓度）
• 改性试剂：KH550约64 kg + PEG4000约96 kg + 柠檬酸3.2 kg + Triton X-100 1.6 kg
▎ 经济性对比
• 本方案单井总成本：约100万元（~14万美元）——最大用量方案
• 化学示踪剂参考价：3~8万美元/井（含材料+注入+实验室分析）
• 经济有利场景：仅需1~2关键段使用 → 成本降至25~50万元
• 间接效益：实物证据验证可避免错误压裂设计决策，节省成本远超示踪方案本身
▎ 环保安全性
• Sr²⁺生物毒性类似Ca²⁺，Eu/Dy属轻稀土低毒性(LD50>2000 mg/kg)
• 返排液处理：絮凝-沉降-过滤(13 μm颗粒) + 化学沉淀(调pH 9~10)或离子交换
• 含荧光粉岩屑属一般工业固废，SrAl₂O₄基质化学性质稳定、环境浸出风险低
▎ 适用条件：砂岩储层(>0.1 mm裂缝) + HPG压裂液体系 + 需可实施取心

## Slide 27
目 录
一、选题依据及意义
二、国内外研究现状及存在问题
三、研究目标与技术路线
四、荧光粉基础物性与表面改性
五、荧光压裂液体系构建与性能评价
六、裂缝壁面吸附与动态驱替验证
七、现场施工工艺与经济性评估
八、创新点与结论

## Slide 28
八、创新点
创新点一：面向氧化破胶环境的无机荧光示踪方案
选择无机铝酸盐晶体SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺为示踪介质——发光中心受刚性晶格保护，
对过硫酸铵氧化破胶剂具有本征化学惰性——区别于有机荧光树脂和半导体量子点。
创新点二："螯合-润湿-位阻"多层次协同分散体系
柠檬酸螯合屏蔽Al³⁺（抑制交联干扰）+ 非离子表面活性剂界面润湿（促进PEG伸展）
+ PEG长链空间位阻（渗透排斥+构象熵效应）——三机制协同解决高密度荧光粉悬浮问题。
创新点三：利用压裂工程时序的功能切换设计
提出"破胶诱导PEG脱附→KH550氨基暴露→砂岩硅羟基锚定"的时序功能切换假说，
将"注入→关井→返排"工程时间序列转化为颗粒表面化学的功能转化序列。
创新点四：动态驱替全流程验证实验方法
构建"注入—关井破胶—返排—取心—成像"五步串联动态实验系统，以驱替压力曲线、
返排浓度曲线和岩心成像三组数据构成完整证据链，区别于已有研究的静态评价方法。

## Slide 29
八、主要结论与研究展望
▎ 主要结论（待全部实验完成后撰写）
1. 建立了SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺荧光粉在模拟储层环境中的适用性边界条件，
获取了热稳定性、化学稳定性和水解动力学的关键参数。
2. 成功开发了"KH550化学锚固+PEG4000物理屏蔽"双层表面改性方案，
建立"柠檬酸+Triton X-100+PEG"多层次协同分散体系，解决了高密度微米粉在HPG基液中的悬浮稳定性问题。
3. 研制了浓度≥40 g/L的高稳定荧光粉悬浮母液，经SY/T标准验证，
荧光母液的引入不显著损害压裂液的基液、交联、悬砂和破胶性能。
4. 揭示了破胶诱导PEG脱附-KH550氨基暴露-砂岩硅羟基锚定的功能切换机制。
5. 通过动态驱替全流程实验验证了荧光压裂液的可注入性、附着牢固度和空间对应性，
在受控条件下建立了裂缝宽度与荧光灰度值的半定量单调映射关系。
6. 设计了"母液预配+在线稀释"现场施工工艺方案，完成技术经济与环保可行性评估。
▎ 展望
• 碳酸盐岩/页岩储层的壁面锚定效果需单独验证
• 井下紫外探头直接观测可作远期替代检测手段
• 稀土元素长期环境迁移行为需持续跟踪

## Slide 30
请各位老师批评指正
谢谢！
成都理工大学能源学院 石油与天然气工程专业 郝乐乐