5%荧光悬浮母液 —— 简化工艺与成本

规格：蓝光型铝酸盐荧光粉 600目 | 规模：30吨母液/年（=1.5吨改性干粉）

一、工艺流程

1.1 工厂端：改性荧光粉生产

每批处理100kg荧光粉，共16批。

| 顺序 | 操作 | 加入物料 | 条件 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 投料分散 | 乙醇475L + 水25L + 荧光粉100kg | 离心泵循环剪切 | 20 min |
| ② | 调pH | 冰醋酸 | 调至pH 4~6 | — |
| ③ | 滴加KH550 | KH550 2.0kg（2.0wt%） | 蠕动泵缓滴，25~30°C搅拌 | 2.5 h |
| ④ | 加入PEG | PEG4000 3.0kg（3.0wt%） | 不经分离，直接加入同一釜 | 1 h |
| ⑤ | 放料 | 悬浮液→烘盘 | 料层≤1cm | — |
| ⑥ | 干燥 | — | 烘房55°C | 10~12 h（夜间） |
| ⑦ | 解聚 | — | 球磨65rpm，无介质 | 10 min |
| ⑧ | 过筛 | — | 旋振筛300目 | — |
| ⑨ | 包装 | — | 25kg/袋 | — |

1.2 井场端：母液配制

配5%浓度母液（50g粉/L），单罐5m³，共6批次。

| 顺序 | 操作 | 加入物料 | 条件 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① | 加水 | 去离子水 ~4,750L/罐 | 混配罐 | — |
| ② | 溶助剂 | 柠檬酸 0.625kg/罐 Triton X-100 0.25kg/罐 | 搅拌溶解 | 2~3 min |
| ③ | 加粉 | 改性荧光粉 250kg/罐 | 边搅边加 | — |
| ④ | 搅拌分散 | — | 桨式200~500rpm | 15~20 min |
| ⑤ | 出液 | → 5%荧光母液 | 在线计量泵注入HPG基液 | — |

柠檬酸用量：粉重的0.25wt% → 1,500kg × 0.25% = 3.75kg

Triton用量：粉重的0.10wt% → 1,500kg × 0.10% = 1.50kg

二、工厂端：原料与加工（产1.5吨改性荧光粉）

说明：柠檬酸和Triton X-100按专利步骤(3)在井场配制母液时加入，不属工厂改性原料。溶剂用量依据专利实施例1（100g粉/500mL，固液比1:5）。荧光粉取蓝光型（Sr₄Al₁₄O₂₅:Eu,Dy或CaAl₂O₄:Eu,Nd），¥140/kg（600目大批量，蓝光比黄绿光贵约30~50%，参考秀彩¥175~180零售、MINHUI ¥137起）。

2.1 工厂原料（5种）

| 序号 | 物料 | 化学式/规格 | 用量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝酸锶蓝光荧光粉 | Sr₄Al₁₄O₂₅:Eu²⁺,Dy³⁺CaAl₂O₄:Eu²⁺,Nd³⁺600目（~23μm），蓝光~490nm | 1,600 kg | ¥140/kg | ¥224,000 |
| 2 | KH550硅烷偶联剂 | NH₂(CH₂)₃Si(OC₂H₅)₃工业级≥98%，用量2.0wt% | 32 kg | ¥40/kg | ¥1,280 |
| 3 | PEG4000 | HO(CH₂CH₂O)nH，Mn≈4000工业级，用量3.0wt% | 48 kg | ¥20/kg | ¥960 |
| 4 | 无水乙醇(95%) | C₂H₅OH，工业级总投7,600L，蒸馏回收85%净耗1,140L | 1,140 L | ¥6/L | ¥6,840 |
| 5 | 冰醋酸 | CH₃COOH，工业级调pH 4~6，微量 | 1 L | ¥5/L | ¥5 |

工厂原料合计：¥233,085

2.2 工厂加工步骤（4步）

| 步骤 | 操作 | 设备 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 一锅改性 | 16批×3.5h：粉+溶剂→预分散→滴加KH550反应2.5h→加PEG4000反应1h | 1000L搪瓷釜 | ¥2,906 |
| S2 烘房干燥 | 悬浮液铺盘→55°C×12h（夜间运行） | 烘房+烘盘×20 | ¥4,960 |
| S3 球磨过筛 | 块料→球磨10min→过300目 | 球磨机+旋振筛 | ¥724 |
| S4 质检包装 | 委外检测3批 + 25kg/袋包装 | — | ¥3,300 |

工厂加工合计：¥11,890

工厂总成本（原料+加工）：¥233,085 + ¥11,890 = ¥244,975 → 改性荧光粉 ¥163.32/kg

三、井场端：母液配制

按专利步骤(3)，柠檬酸和Triton X-100在配制母液时加入水中溶解，再分散改性荧光粉。

| 物料/操作 | 用量/说明 | 金额 |
| --- | --- | --- |
| 改性荧光粉 | 1,500 kg（工厂产出） | ¥244,975 |
| 去离子水 | 28,500 L × ¥0.5/L | ¥14,250 |
| 柠檬酸 | C₆H₈O₇，工业级 用量0.25wt%（对粉重）= 3.75 kg × ¥8/kg | ¥30 |
| Triton X-100 | 辛基酚聚氧乙烯醚，工业级 用量0.10wt%（对粉重）= 1.5 kg × ¥25/kg | ¥38 |
| 搅拌 | 混配罐6批次 × 15min，电+人工 | ¥400 |

四、汇总

| 项目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 工厂端（原料+加工） | ¥244,975 | 94.3% |
| 井场端（水+助剂+搅拌） | ¥14,718 | 5.7% |
| 30吨母液总成本 | ¥259,693 | 100% |

每吨母液：¥8,656 | 每升母液：¥8.66

单段压裂（母液2.5吨）：¥21,641 | 单井压裂（母液10吨）：¥86,564

五、所需设备

| 设备 | 规格 | 估价 |
| --- | --- | --- |
| 搪瓷反应釜 | 1000L | ¥80,000 |
| 热风烘房+烘盘 | 20盘 | ¥33,000 |
| 卧式球磨机 | 50L | ¥8,000 |
| 旋振筛 | Φ600, 300目 | ¥4,000 |
| 蠕动泵+离心泵 | 各1台 | ¥8,000 |
| 乙醇回收釜+辅材 | 500L | ¥25,000 |