# 改性稀土铝酸盐荧光粉——简化工艺方案与成本估算

编制日期：2026年6月30日

基准：年产30吨5%浓度荧光母液（相当于1.5吨改性荧光粉）

荧光粉规格：SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺，600目（~23μm），黄绿色长余辉型

# 一、需求分析

目标产物：30吨荧光悬浮母液（5%浓度，即50 g荧光粉/L母液）

改性荧光粉需求量：30,000 L × 50 g/L = 1,500 kg = 1.5吨

【600目选型依据】

① 经济性：600目为市场通用规格，厂家多、供货快，单价约为1000目的60~70%

② 分散性：粒径23μm比表面积更小，改性过程中团聚倾向更低，可适当降低对超声预分散和喷雾干燥的设备依赖

③ 裂缝进入能力：水力压裂裂缝宽度通常0.1~5mm，23μm颗粒完全可随携砂液进入并附着

④ 荧光效果：由于单位质量颗粒数更少（约为1000目的1/4），单颗粒亮度更高（晶格更完整），附着后荧光信号可辨识性不受影响

【母液→终液配比】

· 1吨母液 → 200吨荧光压裂液终液（0.5 vol%添加）

· 30吨母液 → 6,000吨压裂液 → 覆盖约12段或3口井

# 二、简化工艺流程（5个工序，全部通用设备）

## 2.1 工艺总流程

原料 → [S1]一锅顺序改性 → [S2]烘房干燥 → [S3]球磨解聚+旋振筛分级 → [S4]螺带混合预混干粉 → 成品包装 → [S5]井场混配罐制母液

## 2.2 各工序详细参数

【S1】一锅顺序改性 —— 设备：1000L搪瓷反应釜

投料（单批100kg粉）：乙醇-水(95:5)700L + 荧光粉100kg → 离心泵循环预分散20min → 蠕动泵滴加KH550 2.0kg(2.0wt%)，乙酸调pH4~6 → 25~30°C搅拌2.5h → 直接加入PEG4000 3.0kg(3.0wt%) → 继续搅拌1h

单批工时~4h，共15批，总工时~60h（可两班倒7~8天完成）

【S2】烘房干燥 —— 设备：热风循环烘房 + 不锈钢烘盘×20只

悬浮液铺盘（料层≤1cm）→ 55°C×10~12h → 得块状改性粉。夜间运行，与S1反应日班交错。

【S3】解聚与分级 —— 设备：50L卧式球磨机 + Φ600旋振筛(300目)

烘房块料 → 球磨65rpm×10min（无介质）→ 过300目旋振筛 → 筛下粉收集，筛上<5%返回或弃去。

【S4】预混干粉化 —— 设备：500L螺带混合机

改性粉 + 柠檬酸0.25wt% + Triton X-100 0.10wt% → 20rpm干混25min → 25kg/袋包装 → 即用型成品

【S5】现场制母液 —— 设备：井场混配罐（已有）

预混干粉50g/L浓度 + 去离子水 → 200~500rpm搅拌15~20min → 5%荧光母液。约6个5m³罐批次。

# 三、成本估算

## 3.1 荧光粉原料价格调研

以下为2024-2025年中国市场SrAl₂O₄:Eu²⁺,Dy³⁺铝酸锶夜光粉真实报价汇总：

| 采购量级 | 600目价格 | 1000目价格 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1~9 kg（零售） | ¥120~180/kg | ¥230~435/kg | 千色变/华利化学/1688 |
| 20~99 kg（小批发） | ¥100~150/kg | ¥180~250/kg | 马可波罗/1688厂家 |
| 100~999 kg（中批量） | ¥90~130/kg | ¥120~200/kg | 厂家直供议价 |
| 1,000 kg+（大批量） | ¥80~110/kg | ¥107~150/kg | 年度框架协议 |
| 5,000 kg+（吨级） | ¥70~90/kg | ¥80~120/kg | OEM大单 |

本项目年采购量1,600kg，取600目中批量保守价 ¥110/kg 作预算基准（实际议价空间至 ¥90~100/kg）。

## 3.2 原材料成本（1.5吨改性粉 = 30吨5%母液）

| 序号 | 物料 | 规格 | 用量 | 单价 | 金额 | 价格来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝酸锶荧光粉 | 600目, SrAl₂O₄:Eu,Dy | 1,600 kg | ¥110/kg | ¥176,000 | 1688/马可波罗 600目 ¥120-145/kg零售，批量¥90-110 |
| 2 | KH550硅烷偶联剂 | 工业级 ≥98% | 32 kg | ¥40/kg | ¥1,280 | 1688批发 ¥30-50/kg |
| 3 | PEG4000 | 工业级 Mn≈4000 | 48 kg | ¥20/kg | ¥960 | 1688批发 ¥15-25/kg |
| 4 | 柠檬酸 | 工业级 ≥99% | 4 kg | ¥8/kg | ¥32 | 1688批发 ¥5-10/kg |
| 5 | Triton X-100 | 工业级 | 2 kg | ¥25/kg | ¥50 | 试剂级¥50/kg，工业级更低 |
| 6 | 无水乙醇(95%) | 工业级, 循环回收70% | 2,500 L(净耗) | ¥6/L | ¥15,000 | 初次7,500L，回收后净耗2,500L |
| 7 | 冰醋酸 | 工业级 | 1 L | ¥5/L | ¥5 | 仅调pH |
| 8 | 去离子水 | 工艺用水 | 4,000 L | ¥0.5/L | ¥2,000 | 含洗涤+母液配制 |

原材料合计：¥195,327

## 3.3 设备投资

| 序号 | 设备 | 规格 | 数量 | 单价 | 金额 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搪瓷反应釜 | 1000L, 锚式搅拌, 2.2kW | 1台 | ¥80,000 | ¥80,000 | 市售标准型号 |
| 2 | 热风循环烘房 | 20只烘盘容量, 55°C | 1套 | ¥30,000 | ¥30,000 | 含温控 |
| 3 | 不锈钢烘盘 | 60×40×5cm, 304 | 20只 | ¥150 | ¥3,000 |  |
| 4 | 卧式球磨机 | 50L, 65rpm, 不锈钢 | 1台 | ¥8,000 | ¥8,000 | 莱州龙骏 ¥5,000-10,000 |
| 5 | 旋振筛 | Φ600, 300目, 不锈钢 | 1台 | ¥4,000 | ¥4,000 | 新乡浩然 <¥5,000 |
| 6 | 螺带混合机 | 500L, 20rpm, 7.5kW | 1台 | ¥30,000 | ¥30,000 | 江阴祥达 ¥1-5万 |
| 7 | 蠕动泵 | 工业级 0.5-5L/min | 1台 | ¥3,000 | ¥3,000 | KH550缓速滴加 |
| 8 | 离心泵 | 1.5kW, 耐腐蚀 | 1台 | ¥5,000 | ¥5,000 | 循环预分散 |
| 9 | 乙醇回收蒸馏釜 | 500L, 简易型 | 1套 | ¥10,000 | ¥10,000 | 溶剂循环 |
| 10 | 辅助及安装 | 管道/阀门/电控/平台 | 1批 | ¥15,000 | ¥15,000 |  |

设备投资合计：¥188,000（一次性）

## 3.4 运行成本（单批次1.5吨，约15个工作日）

| 序号 | 项目 | 计算依据 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电费 | 釜2.2kW×60h + 烘房15kW×180h + 球磨1.5kW×15h + 其他 ≈3,000kWh×¥0.8 | ¥2,400 |
| 2 | 人工 | 2人×15天×¥350/天 | ¥10,500 |
| 3 | 设备折旧 | ¥188,000÷5年÷12月×0.5月（本次分摊） | ¥1,567 |
| 4 | 维护 | 设备投资×3%/年分摊 | ¥470 |
| 5 | 包装 | 25kg编织袋×60只×¥5 | ¥300 |
| 6 | 质检 | FTIR/XPS/粒度 委外×3批 | ¥3,000 |

运行成本合计：¥18,237

# 四、总成本汇总

| 成本项目 | 金额 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 原材料 | ¥195,327 | 91.5% |
| 运行成本 | ¥18,237 | 8.5% |
| 设备投资（一次性，不计入单批） | ¥188,000 | — |
| 总生产成本（不含折旧） | ¥213,564 | 100% |
| 总生产成本（含折旧） | ¥215,131 | — |

【关键单耗指标】

· 每kg改性荧光粉生产成本：¥215,131 ÷ 1,500kg ≈ ¥143/kg

· 每吨5%母液成本：¥215,131 ÷ 30吨 ≈ ¥7,171/吨

· 单段压裂（500m³压裂液）：母液2.5吨 ≈ ¥17,928

· 单井压裂（2,000m³压裂液）：母液10吨 ≈ ¥71,710

# 五、1000目→600目 降本效果对比

| 对比项 | 1000目方案（原） | 600目方案（现） | 降幅 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荧光粉单价 | ¥160/kg | ¥110/kg | ↓31% |
| 荧光粉总成本 | ¥256,000 | ¥176,000 | ↓¥80,000 |
| 原材料总成本 | ¥275,327 | ¥195,327 | ↓29% |
| 每kg改性粉成本 | ¥197/kg | ¥143/kg | ↓27% |
| 每吨母液成本 | ¥9,844 | ¥7,171 | ↓27% |
| 单段压裂材料成本 | ¥24,610 | ¥17,928 | ↓27% |
| 单井压裂材料成本 | ¥98,440 | ¥71,710 | ↓27% |

# 六、完整工艺路线

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│            【工厂端：预混干粉生产】                │

│                                                    │

│  荧光粉(600目) ─┐                                 │

│  乙醇-水(95:5) ─┤                                 │

│  KH550 2.0wt%  ─┼→ [S1] 1000L搪瓷釜 → 悬浮液     │

│  PEG4000 3.0wt% ┘   25°C, 3.5h, 一锅顺序加入       │

│                       │                            │

│                       ▼                            │

│                 [S2] 烘房 55°C×12h                  │

│                       │                            │

│                       ▼                            │

│            [S3] 球磨10min → 旋振筛300目            │

│                       │                            │

│                       ▼                            │

│    [S4] 螺带混合机 ← 柠檬酸+Triton X-100          │

│          干混25min → 25kg/袋 → 成品                │

│                                                    │

└────────────────────┬───────────────────────────────┘

│ 运输至井场

▼

┌──────────────────────────────────────────────────┐

│            【井场端：现场制母液】                  │

│                                                    │

│  预混干粉50g/L + 去离子水                          │

│        │                                           │

│        ▼                                           │

│  [S5] 井场混配罐 搅拌15-20min → 5%荧光母液        │

│        │                                           │

│        ▼                                           │

│  0.5vol%在线注入HPG基液 → 压裂泵车 → 井口         │

│                                                    │

└──────────────────────────────────────────────────┘

—— 文档结束 ——