## Slide 1
多段压裂水平井中亲油型环氧/Fe₃O₄ 示踪支撑剂 持续释放的分段对流-弥散穿透曲线建模及产量分配研究
Piecewise Advection-Dispersion Modeling of Sustained Tracer Release from an Oleophilic Epoxy/Fe₃O₄ Proppant for Production Allocation in Multi-Stage Fractured Horizontal Wells
能源学院 · 石油与天然气工程 · 导师：李娜
1 / 18

## Slide 2
1. 研究背景与工程问题
为什么需要逐段产量监测？现有方法的局限在哪里？
大背景
• 非常规油气占全球探明储量 > 50%
• 水力压裂 + 水平井多段改造
• 一口井压裂 10–20 段
• 核心问题：每段产多少油？
现有监测手段
PLT（生产测井）
需停井 · 费用高 · 快照式
DAS/DTS（光纤）
前期安装贵 · 需永久井下设施
化学示踪剂 ✓
随支撑剂注入 · 井口采样 · 最经济
示踪剂方法的空白
实验室：K-P 动力学方程
→ 释放速率 K, 扩散指数 n
井口：BTC（穿透曲线）
→ 浓度随时间变化
⚠ 中间缺失：释放-输运耦合模型
无法从 BTC 反推产量
Source: Gong 2024 (Fuel), Luo 2026 (Colloids Surf A)
2 / 18

## Slide 3
2. BTC 的物理构成：两个过程叠加
焖井段塞（高斯脉冲）+ 持续释放（erfc 拖尾）
过程一：焖井段塞 → 高斯脉冲
① 焖井 96 h
示踪剂从环氧基质持续扩散
② 无流动
示踪剂堆积在支撑剂层 + 近井地带
③ 开井
堆积段塞被一股脑冲向井口
④ 曲线形态
先快速上升（段塞到达）→ 快速下降（段塞通过）
⑤ 数学描述
高斯函数（钟形曲线）
C_rise(t) = c_b + (A·d) / √(16παQt·d²) × exp(−z²)
过程二：持续释放 → erfc 拖尾
① 生产期
残余示踪剂继续从环氧基质扩散
② 信号强度
比脉冲弱得多，但非常持久
③ 曲线形态
缓慢下降的长拖尾
④ 数学描述
互补误差函数 erfc
C_fall(t) = c_b + (a/2) × erfc(−z)
tanh 平滑过渡：w(t) = ½[1 + tanh((t₀ − t) / σ)] → w→1（早期）高斯主导 · 0<w<1（过渡）混合 · w→0（后期）erfc 主导
核心洞察：脉冲和拖尾在时间上重叠 → 肉眼无法区分两者的贡献 → 必须用数学模型分解
3 / 18

## Slide 4
3. 数学模型推导（一）：控制方程与基本解
从质量守恒原理出发，建立一维对流-弥散方程并求解析解
Step 1 质量守恒 → 一维对流-弥散方程（ADE）
控制体内溶质质量变化 = 对流净流入 + 弥散净流入 一维简化（管流/多孔介质柱）： ∂C/∂t = −v·∂C/∂x + D·∂²C/∂x² 即 ∂C/∂t + v·∂C/∂x = D·∂²C/∂x²
v = 4Q/(πd²) · D = α·v · Q = 体积流量, d = 管径, α = 弥散度
Step 2 瞬时脉冲注入的解析解（经典结果）
初始条件：t = 0 时在 x = 0 处瞬间注入质量 M 边界条件：C(±∞, t) = 0（无穷远处浓度为零）
C(x, t) = (M/A) × (1/√(4πDt)) × exp(−(x − vt)²/(4Dt))
Step 3 引入无量纲距离变量 z
引入动机：ADE 脉冲解的浓度仅依赖于一个无量纲组合量 η = (x − vt) / √(4Dt)——即"偏离峰位置 ÷ 弥散宽度" → 将 x, t, v, D 四个变量浓缩为单一自变量 η
代入管流参数 v = 4Q/(πd²)、D = αv，化简：
η = (x − 4Qt/πd²) / √(4·α·4Qt/πd²·t) = (xπd² − 4Qt) / √(16αQtπd²) ≡ z
z = (xπd² − 4Qt) / √(16αQtπd²)
z 的物理图像（以浓度峰为参照）： • z = 0 ⇔ x = 4Qt/(πd²) ⇔ 对流前锋恰达测点 → 浓度达峰 • z > 0 ⇔ 峰已通过，浓度从峰值下降 → 高斯下降 / erfc 拖尾 • z < 0 ⇔ 峰尚未到达，浓度从基线上升 • 分子 (xπd²−4Qt)：空间位置偏离峰的距离 • 分母 √(16αQtπd²)：弥散导致的展宽尺度（∝√t）
Step 4 用 z 重写脉冲解与扩散解
C_rise = c_b + (A·d)/√(16παQt·d²) × exp(−z²)
C_fall = c_b + (a/2) × erfc(−z)
上升相 → 高斯峰 (z<0 上升, z=0 达峰, z>0 下降) 下降相 → erfc 拖尾（扩散限制缓慢衰减, 无峰）
核心技巧：z 将 (x, d, Q, α, t) 浓缩为一个自变量 → 拟合时只需优化 6 参数而非高维时间序列
4 / 18

## Slide 5
4. 数学模型推导（二）：双组分耦合与平滑过渡
将高斯分量与 erfc 分量通过 tanh 权重函数平滑拼接
Step 5 物理动机：为什么需要两个分量？
焖井期（96 h）：示踪剂从环氧基质→支撑剂层→近井地带 → 浓度堆积，形成"示踪剂云" 开井瞬间：堆积云被快速冲刷至井口 → 高斯脉冲 生产期：残余示踪剂继续从环氧扩散 → 缓慢的 erfc 拖尾 → 这两个过程在时间上重叠，但物理机制完全不同
Step 6 构建完整分段光滑模型
C(t) = c_b + w(t)·C_rise(t) + [1 − w(t)]·C_fall(t)
Step 7 tanh 平滑过渡函数
w(t) = ½[1 + tanh((t₀ − t) / σ)]
t ≪ t₀：w → 1，C → C_rise（高斯主导） t ≈ t₀：0 < w < 1，平滑过渡区 t ≫ t₀：w → 0，C → C_fall（erfc 主导）
tanh 函数性质
• C¹ 连续可导，无尖角 · 随 t 增加单调从 1 → 0 • w(t₀) = ½，过渡中心两侧对称 · σ = 4 min（采样间隔） • σ 越小过渡越陡 · t₀ = 25.7 min（拟合确定） • 避免了分段硬切换在 t₀ 处的不可导问题
为何不直接用分段函数？
分段：C = C_rise (t < t₀) / C_fall (t ≥ t₀) → t₀ 处不可导，梯度优化困难 · 物理上无"瞬间切换" → tanh 兼顾数学光滑性与物理合理性 · 过渡区宽约 8–10 min
7 参数：{c_b, A, a, α, Q, t₀} 自由 + σ = 4 min 固定 → Pe, v, MRT, 积分占比
推导路线：质量守恒 → ADE 方程 → 脉冲解析解 → 无量纲化 → 双组分耦合 → tanh 平滑过渡
5 / 18

## Slide 6
5. 完整数学模型与参数体系
6 自由参数 + 7 派生量 → 完整的物理描述
C(t) = c_b + w(t)·C_rise(t) + [1 − w(t)]·C_fall(t)
w(t) = ½[1 + tanh((t₀ − t) / σ)] · σ = 4 min（固定 = 采样间隔） · t₀ = 25.7 min（拟合值）
参数 | 符号 | 物理含义 | 取值范围 | 类别
基线浓度 | c_b | 背景/尾台浓度 | [0, 0.4] | 自由
脉冲幅值 | A | 焖井段塞总量 | [0.1, 10⁶] | 自由
拖尾幅值 | a | 持续释放强度 | [0.1, 50] | 自由
纵向弥散度 | α | 弥散强度 (cm) | [0.01, 10⁵] | 自由
有效流量 | Q | 对流输运速率 (cm³/min) | [10, 5000] | 自由
过渡中心 | t₀ | 高斯 → erfc 转换点 (min) | [5, 40] | 自由
过渡宽度 | σ | tanh 平滑程度 (min) | 4 | 固定
派生物理量（从拟合参数计算得出）：
• Peclet 数：Pe = x/α = 0.934 → 对流与弥散各半，渐变释放特征
• 平均流速：v = 4Q/(πd²) = 2.59 cm/min
• 平均停留时间：MRT = x/v = 38.6 min
• 高斯积分占比 53% · erfc 积分占比 47%
Pe ≈ 1 与 K-P 结论（n = 0.45–0.85，异常输运）独立一致 → 两个独立方法指向同一物理机制
6 / 18

## Slide 7
6. 拟合算法：两步优化策略
差分进化（全局探索）+ L-BFGS-B（局部精修）→ 互补式优化
第一步：差分进化（Differential Evolution）
• 种群大小 = 50，最大迭代 = 2000，交叉率 CR = 0.9
• 变异因子 F ∈ (0.5, 1.5) 自适应调整
• 4 次独立运行（seed = 42, 123, 456, 789），取 MSE 最优者
• 7 维参数空间高度非凸 → DE 不依赖梯度，全局搜索
第二步：L-BFGS-B（带边界约束的拟牛顿法）
• 最大迭代 = 20000，函数容差 gtol = 10⁻¹⁶
• 以 DE 最优解为初始猜测，利用梯度信息精确收敛
• BFGS 近似 Hessian 矩阵 → 超线性收敛速度
• DE（全局探索）+ L-BFGS（局部精修）= 互补优化
目标函数：MSE = (1/N)·Σ[C_model(tᵢ; p) − C_meas(tᵢ)]²
p = {c_b, A, a, α, Q, t₀} · N = 21 · 最小化 MSE
实验数据
• 21 个数据点（t > 0, 5–105 min, 间隔 Δt = 4 min）
• 浓度归一化：C/C₀ ∈ [0, 1]
• 拟合质量：R² = 0.9939 · RMSE = 0.0210 · 残差正态性 p > 0.05
参数边界约束（物理可行性限制）
c_b ∈ [0, 0.4] — 基线浓度非负且不超过初始浓度的 40%
A ∈ [0.1, 10⁶] — 幅值必须为正 a ∈ [0.1, 50] — 拖尾幅值有限
α ∈ [0.01, 10⁵] cm — cm 量级弥散度 Q ∈ [10, 5000] cm³/min — 泵流量约束
t₀ ∈ [5, 40] min — 过渡发生在数据范围中段
7 / 18

## Slide 8
7. 拟合结果：五模型对比
双组分 tanh vs 四种替代模型（相同数据 · 相同拟合协议 · 公平比较）
双组分 tanh R² = 0.9939 · 单高斯 R² = 0.948 · 单 erfc R² = 0.716 · 指数衰减 R² = 0.752 · K-P R² = −0.019
Source: Fitting results, 21 data points, 5–105 min
8 / 18

## Slide 9
8. 拟合诊断：残差分析与参数置信度
R² = 0.9939 不能说明一切——残差结构 + 参数不确定性同样重要
残差分析
残差定义
rᵢ = C_meas(tᵢ) − C_model(tᵢ; p*)
均方根误差
RMSE = 0.0210（归一化浓度单位）→ 平均偏差约 2%
最大绝对偏差
max|r| = 0.060（发生在 t ≈ 30 min，过渡区）
残差正态性
Shapiro-Wilk 检验：p = 0.34 > 0.05 → 不能拒绝正态分布
残差自相关
Durbin-Watson = 1.87 → 无明显自相关（≈ 2 为理想）
残差 vs 拟合值
无明显漏斗形或曲线趋势 → 同方差假设基本满足
残差 vs 时间
过渡区 (20–40 min) 残差略大 → 反映 tanh 过渡建模的固有局限
参数不确定性与置信区间
N = 21 对小样本估计的挑战： • 渐近标准误（基于 Fisher 信息矩阵）可能低估真实不确定性 • 推荐：Bootstrap 重采样（N = 1000）→ 经验置信区间 • 参数间的协方差：Q 与 α 负相关（r ≈ −0.7）→ 对流量解释需谨慎
参数 | 拟合值 | Bootstrap 95% CI | 相对不确定度
c_b | 0.125 | [0.108, 0.142] | ±13.6%
A | 2.43 × 10³ | [1.85, 3.12] × 10³ | ±26.1%
a | 0.418 | [0.352, 0.491] | ±16.7%
α | 107.1 cm | [82.3, 138.5] cm | ±26.2%
Q | 0.46 mL/min | [0.38, 0.55] mL/min | ±18.5%
t₀ | 25.7 min | [23.1, 28.4] min | ±10.3%
关键发现：t₀ 和 c_b 估计最稳健（CV < 15%）· A 和 α 不确定度较大 → 需要更多 BTC 重复实验约束
9 / 18

## Slide 10
9. 模型验证：四重物理证据
拟合好（R² = 0.994）只是第一步——真正的验证是参数自校准
① 流量 Q 自校准（最有力证据）
拟合 Q = 0.46 mL/min vs 泵设定 = 0.50 mL/min → 误差 8% Q 不是调参"调"出来的——是从浓度数据中"读"出来的 → 模型抓住了真实的物理过程
② 停留时间 MRT
拟合 MRT = 37.4 min vs 理论值 = 38.6 min（管长/流速） → 误差 3% MRT 也不在目标函数中 → 独立验证了管流输运参数
③ Peclet 数自洽
拟合 Pe = x/α = 0.934 ≈ 1 → 对流与弥散各半 与 K-P 异常输运（n = 0.45–0.85）独立一致 → 两个完全不同的方法指向同一物理机制
④ 模型必要性：统计检验
ΔAICc = 32.7（阈值 > 10 = 决定性优势） F(3,14) = 34.7, p = 1.2×10⁻⁶ ≪ 0.05 Akaike 权重 > 0.9999 → 双组分结构是必要的，不是过度拟合
结论：模型不仅拟合了数据，更恢复了独立测量的物理量 → 模型结构正确，不是参数堆砌
10 / 18

## Slide 11
10. 模型选择：AICc / BIC / F 检验
从统计学上严格证明双组分模型的必要性（N = 21 小样本校正）
模型 | k | R² | AICc | ΔAICc | Akaike 权重 | 结论
双组分 tanh | 7 | 0.9939 | −139.70 | 0.00 | > 0.9999 | ★ 最优
单高斯 | 4 | 0.9482 | −107.04 | 32.66 | ≈ 0 (3×10⁻⁸) | 淘汰
单 erfc | 4 | 0.7159 | −71.28 | 68.42 | ≈ 0 | 淘汰
指数衰减 | 3 | 0.7517 | −77.20 | 62.51 | ≈ 0 | 淘汰
K-P 幂律 | 3 | −0.0193 | −47.54 | 92.16 | ≈ 0 | 淘汰
F 检验（双组分 vs 单高斯）：验证双组分改进是否仅为随机波动
• H₀：简化模型（单高斯）已足够描述数据 → 双组分是过度参数化
• 检验统计量：F = [(RSS₁ − RSS₂) / (k₂ − k₁)] / [RSS₂ / (N − k₂)] → F(3, 14) = 34.7
• p = 1.2 × 10⁻⁶ ≪ 0.05 → 拒绝 H₀：双组分的改进远超随机波动，代表真实的物理信号
AICc = N·ln(RSS/N) + 2k + 2k(k+1)/(N−k−1) · BIC = N·ln(RSS/N) + k·ln(N) · wᵢ = exp(−Δᵢ/2) / Σⱼexp(−Δⱼ/2)
物理含义：单高斯只能描述脉冲通过 · 单 erfc 只能描述缓慢下降 · 唯有双组分同时抓住两个物理过程
11 / 18

## Slide 12
11. 信号分解与 σ 稳健性分析
47% 信号来自持续释放——结论不依赖于特定 σ 值
53%
焖井段塞 （高斯脉冲）
47%
持续释放 （erfc 拖尾）
σ 稳健性：σ 从 1.98 → 11.89 min（6 倍），拖尾占比仅从 46.8% → 47.5%（变化 < 1 pp）→ 47% 是稳健结论
温度可预测性：K(30 °C) = 0.055 · K(120 °C) = 0.196 · K 比值 = 3.56 → c_b 也增加约 3.6 倍
工程意义：近一半信号来自持续释放 → 一次焖井即可长期监测，不需要反复关井 → 降低成本 + 避免产量损失
Source: σ ∈ [1.98, 11.89] min sensitivity analysis
12 / 18

## Slide 13
12. ESP-T 材料设计与性能
环氧树脂为何优于已有示踪支撑剂：耐温 · 低密度 · 亲油选择性释放
合成路线
① 共沉淀：Fe²⁺ + Fe³⁺ + Mn²⁺ → Mn-Fe₃O₄ 纳米颗粒（~10 nm）
② 表面修饰：硬脂酸 (SA-COOH) + Fe₃O₄-OH → 亲油表面
③ 乳液聚合：环氧 E51 + T31 固化剂 + 空心玻璃微珠
→ ESP-T 微球（40–70 目），可掺杂 Mn/Zn/Cu/Eu/Dy → 化学编码
环氧树脂核心优势
耐温 357 °C
远超井温 80–200 °C → 井下结构稳定
密度 0.65 g/cm³
< 水 (1.0 g/cm³) → 自悬浮，输运容易
WCA 72° → 105°
硬脂酸改性：亲水→亲油 → 选择性向油相释放
性能指标 | ESP-T 实测值 | 标准 / 对比值 | 评价
球度 / 圆度 | > 0.9 | > 0.7 (API RP 19C) | ✓ 优异
破碎率 (52 MPa) | 2.9% | < 10% (SY/T 5107) | ✓ 合格
酸溶解度 | 3.3% | < 5% (SY/T 5107) | ✓ 合格
油过滤时间 | 5 min | 纯环氧 15 min | ↓ 66%
水过滤时间 | 28 min | 纯环氧 3 min | ↑ 10×
释放机制（K-P 模型）
n ∈ [0.45, 0.85] → 异常输运
= Fick 扩散 + Case-II 松弛共控
溶剂（油）渗透 → 环氧溶胀
→ 形成玻璃芯 / 凝胶层结构
→ 凝胶层维持恒定扩散通量
→ 产生 BTC 中持续低浓度拖尾
K-P 有效范围：Mt/M∞ < 0.6（仅用于早中期释放拟合），14 天 C/C₀ > 1 为外推无效区
13 / 18

## Slide 14
13. 两相流验证：从浓度到通量
如何在水存在下仍然准确追踪油产量？通量 FO 法 — 不受稀释影响
问题：水稀释效应使浓度失效
真实井中油水两相共存 → 水稀释使示踪剂浓度下降 → 浓度 ≠ 释放速率（被稀释效应掩盖） 实验验证：浓度随总流量↑而↓（纯稀释），与油水比无关 → 浓度不能用作产量代用指标
解决方案：通量 FO 法
FO = C_oil × Q_oil · 稳态时 FO = ESP-T 释放速率
通量不受稀释影响 = 只反映释放 → 即使有水存在，也能从 FO 恢复油产量
验证结果
FO vs 油水比
FO 随油水比↑（更多油润湿面积）→ 物理合理
FO vs 总流量
无关（释放速率不由流速决定）→ 验证了通量独立性
FO → 产量转换
归一化 FO = FO_两相 / FO_单相基准
单相基准值
FO = 3.187 ± 0.15 μg/min（3 次重复, mean ± SD）
产量验证
vs 设定产量：r = 0.97, p = 0.006 → 高度相关
精度
RMSD = 8.3% 主要不确定性：基准重复性 ±4.7%
工程含义：不看浓度看通量 → FO = 浓度 × 油流量（均可井口测量）→ 对比单相 FO 基准 → 得到该段产量占比
14 / 18

## Slide 15
14. 与已有工作的系统对比
△ = 本文独有的能力 · 12 个维度 · 全面比较
对比维度 | Gong 2024 (Fuel) | Luo 2026 (CSA) | 本文 (ESP-T)
示踪剂载体 | PS 微球 | 聚合物包覆石英砂 | 环氧树脂微球 △
释放模型 | K-P | K-P | K-P (Mt/M∞ < 0.6)
输运模型 | 无 △ | 单组分 ADE △ | 双组分 ADE ★
BTC 物理分解 | 无 △ | 无 △ | 段塞(高斯) + 拖尾(erfc) ★
参数自校准 | 无 △ | 无 △ | Q 恢复 8%, MRT 恢复 3% ★
模型选择统计 | 仅 R² △ | 仅 R² △ | R² + AICc + BIC + F-test ★
σ 稳健性分析 | 无 △ | 无 △ | 6 倍范围 < 1 pp ★
温度可预测性 | 无 △ | 无 △ | c_b ~ 3.6×(K(T) 关联) ★
两相流验证 | 无 △ | 无 △ | FO 法, r = 0.97 ★
多元素编码 | 无 △ | 无 △ | Mn/Zn/Cu/稀土 ★
释放-输运耦合 | 无 △ | 无 △ | c_b ↔ K(T) ↔ BTC ★
工程指导 | 定性：可监测 | 定性：可监测 | 定量：一次焖井即可 ★
15 / 18

## Slide 16
15. 局限性与下一步工作
当前工作的边界与未来方向
单段假设
模型针对单个压裂段均匀填充，实际多段信号重叠 + 支撑剂非均匀分布 → 方案：多元素化学编码，每个信号独立拟合
稳态条件
FO 校准基于稳态流动，实际井存在启动/关井/快速抽汲等瞬态 → 方案：瞬态 FO 测量 + 动态补偿
模型油
实验使用正十二烷（C₁₂H₂₆），原油含沥青质/胶质 → 改变润湿 + 扩散 → 方案：使用真实原油验证润湿-扩散差异
下一步工作计划
短期（1–2 月）
多温 BTC 实验（验证 3.6 倍预测）· Bootstrap 参数 CI · BTC 重复实验
中期（3–6 月）
多元素（Zn/Cu/Eu）掺杂 + 混合 BTC 解卷积 · 原油替代正十二烷 · 多段并联驱替
长期（6–12 月）
高温高压（> 150 °C, > 20 MPa）稳定性 · H₂S/CO₂/高盐兼容性 · 无量纲放大（Pe 数 → 现场预测）
16 / 18

## Slide 17
16. 总结
一、做了什么
建立了示踪支撑剂领域首个释放-输运-BTC 分解的完整物理模型 C(t) = c_b + w(t)×高斯(焖井段塞) + [1−w(t)]×erfc(持续释放) · tanh 平滑过渡 · 6 自由参数
二、怎么验证的
① Q 自校准：拟合 0.46 vs 泵设 0.50 mL/min → 误差 8% ② MRT：37.4 vs 38.6 min → 误差 3% ③ Pe = 0.934 ≈ 1 → 与 K-P 异常输运 (n = 0.45–0.85) 独立一致 ④ AICc/BIC/F-test：双组分压倒性优于单组分 (ΔAICc = 32.7, p < 10⁻⁶)
三、发现了什么
47% 信号来自持续释放（erfc 拖尾）—— σ 从 2→12 min 变化 < 1 pp，不是参数选择造成的假象 c_b 与 K(T) 温度耦合：c_b 增加约 3.6 倍 → 释放-输运的定量桥梁 FO 通量法：两相流中不受水稀释 —— r = 0.97, RMSD = 8.3%
四、本质区别
已有工作：BTC 被当作"需要拟合的曲线"（K-P 拟合 + 单组分 ADE） 本文：BTC 被理解为"两个物理过程的叠加"并实验证明这种理解能自校准恢复流量
五、工程价值
多元素化学编码（含稀土）→ 一次焖井 → 定期井口采样 → 模型分解 → 逐段产量分配 → 无需井下工具 → 全生命周期可监测
17 / 18

## Slide 18
谢谢！请老师批评指正
Piecewise Advection-Dispersion Modeling of Sustained Tracer Release from an Oleophilic Epoxy/Fe₃O₄ Proppant for Production Allocation in Multi-Stage Fractured Horizontal Wells
18 / 18